ICS 83.080.20

CCS Q 61

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXX-XXXX

摩擦粉丙酮抽提物测定方法

Method for determination of acetone extract of friction powder 征求意见稿

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

摩擦粉丙酮抽提物测定方法

- 范围

本文件规定了摩擦粉丙酮抽提物测定方法的方法提要、试剂及材料、仪器和设备、试样调节、试验步骤、结果表示、精密度和试验报告。

本文件适用于摩擦材料生产用摩擦粉。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文件中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

摩擦粉 friction powder

以有机材料为原料，经化学聚合反应，固化及高温处理后，按摩擦材料生产要求制成不同标准的有机填料。

丙酮抽提率 acetone extraction rate

用丙酮从样品中抽提出的物质。

- 方法提要

在索氏抽提器中，用丙酮抽提摩擦粉样品。连续抽提4 h，并保证抽提期间抽提器至少排空40 次，将溶剂蒸发，把抽提出的残渣放在80 ℃下烘干50 min，然后称量。通过丙酮溶出物的质量与样品的绝干质量比，求得丙酮抽提物的含量。

- 试剂及材料

警告：丙酮是易燃物，应远离明火，不要用气体加热器，严格遵循安全规章制度。

  - 丙酮(CH3COCH3)：分析纯。

  - 脱脂棉：使用遗留残渣小于5 %。

- 仪器和设备

  - 磨口瓶:50 mL。

  - 索氏抽提器：具有磨砂玻璃连接和300 mL～500 mL烧瓶的索氏抽提器及水冷冷凝器。抽提器长

约105 mm，样品管长约65 mm。

  - 纤维素抽提套管：外径×高为22 mm×90 mm，壁厚为 1.5 mm。

  - 加热器：抽提器专用水浴锅或类似加热装置。

  - 铝盒：带盖，内径为75 mm～80 mm。

  - 电子天平：精度不低于0.1 mg。

  - 鼓风干燥箱：控温范围为室温～300 ℃，控温精度士2 ℃。

- 试样调节

- 试样的粒径应不大于150μm。将试样放在磨口瓶中，在大气中平衡水分24 h，备用。

- 试验步骤

  - 取样

称取约2.0 g（精确至0.0001 g）试样于纤维素抽提套管中，取两份试样做平行测定。

  - 抽提程序

    - 为防止样品损失，在试样上放置一团脱脂棉，然后把纤维素抽提套管放入索氏抽提器中，检查试样，应确保其不高于排液口的位置。

    - 在索氏抽提器中加入足够量的丙酮，当用索氏抽提器抽提时，应确保溶剂虹吸排空前烧瓶中至少有80 mL的溶剂。

    - 加热溶剂至沸腾，调节水浴温度为80 ℃±2 ℃，连续抽提4 h，并保证抽提期间抽提器至少排空40次。为便于回收丙酮，在抽提器抽空之前结束抽提。如果溶剂加热过快，可在抽提器烧瓶中加入玻璃珠或沸石。

    - 检查抽提后是否有残留的纤维及可见固形物，抽提溶液应是澄清的，如有必要，用多孔砂芯过滤器过滤抽提液。用少量丙酮将抽提液洗入已称量的铝盒中。将剩余的丙酮在不超过40 ℃的温度下完全蒸发。

    - 将抽提物置于烘箱中，在105 ℃下干燥50 min。将铝盒放在于燥器内室温冷却30 min，称量准确至0.0001 g，计算丙酮抽提物的质量。

- 结果表示

  - 丙酮抽提物的含量W按公式（1）计算：

W=m1m×100…………………………………………………(1)

式中：

W——丙酮抽提物的含量，％；

m1——抽提物的质量，单位为克（g）；

m——样品质量，单位为克（g）。

  - 分析结果取两次平行测定结果的算术平均值，结果保留两位有效数字。如果平均值小于0.05 ％，报告结果为“小于0.05 ％”。

- 精密度

- 在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。

- 试验报告

- 试验报告应包含以下内容：

- 样品名称；

- 依据文件；

- 试验结果；

- 试验中观察到的异常现象；

- 报告日期；

- 试验人员及校验、审核人员签字。

_________________________________