《摩擦粉丙酮抽提物测定方法》行业标准

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本标准依据工信厅科函[2022]94号文《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》，制定《摩擦粉丙酮抽提物测定方法》行业标准，计划号为2022-0745T-JC。本标准由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。

（二）主要工作过程

本标准于2022年4月接到立项通知。接到制定任务后，成立标准起草工作小组。在标准的前期调研阶段，起草小组广泛、深入地查阅了摩擦粉相关国家标准、行业标准、以及国内外主要生产企业和使用单位的技术标准特点进行分析研究，并对摩擦粉的发展、使用现状和特点进行了调研，采集有代表性的摩擦粉样品，对其丙酮抽提物测定方法进行了试验验证及测试分析，形成了标准工作组讨论稿。

2022年12月23日在湖南长沙市召开的全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会年会上对《摩擦粉丙酮抽提物测定方法》工作组讨论稿进行了研讨。本次会议中对本标准工作组讨论稿中涉及的范围、规范性引用文件、术语和定义、方法提要、试剂及材料、仪器和设备、试样调节、试验步骤、结果表示、精密度、试验报告等内容进行了仔细认真的讨论，参会的专家和代表提出了意见和建议。标准起草小组之后对提出的意见进行整理，对标准工作组讨论稿进行修改和完善，并做了大量的验证试验。形成了标准征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制写原则

标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。通过大量的调研，编制摩擦粉丙酮抽提物测定方法标准。

（二）标准主要内容确定依据

本文件规定了摩擦粉丙酮抽提物测定方法的方法提要、试剂及材料、仪器和设备、试样调节、试验步骤、结果表示、精密度和试验报告。

a.适用范围：本文件适用于摩擦材料生产用摩擦粉。

b.方法提要：在索氏抽提器中，用丙酮抽提摩擦粉样品。连续抽提4 h，并保证抽提期间抽提器至少排空40 次，将溶剂蒸发，把抽提出的残渣放在80 ℃下烘干50 min，然后称量。通过丙酮溶出物的质量与样品的绝干质量比，求得丙酮抽提物的含量。

- 主要试验情况分析

验证试验是根据先进科学、合理可行的原则，通过对试验数据的分析、处理和试验过程的观察等，制定标准的试验条件及试验方法，保证本标准所列的试验方法具有很强的实操性。

标准编制组主要面向国内摩擦粉生产企业进行样品的收集，通过对国内几家生产企业提供的不同规格、不同型号的摩擦粉进行丙酮抽提物含量的测定，具体测试结果见表1。

表1  摩擦粉丙酮抽提物含量测定数据

| 编号 | 丙酮抽提物含量 % | 绝对差值 % | 平均值 % | 精密度 % | 是否符合精密度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.62 | 0.88 | 6.065 | ≤1.213 | 符合 |
|  | 6.51 |  |  |  |  |
| 2 | 3.65 | 0.35 | 3.735 | ≤0.747 | 符合 |
|  | 4.00 |  |  |  |  |
| 3 | 4.68 | 0.48 | 4.44 | ≤0.888 | 符合 |
|  | 4.20 |  |  |  |  |
| 4 | 3.89 | 0.67 | 4.225 | ≤0.845 | 符合 |
|  | 4.56 |  |  |  |  |
| 5 | 5.23 | 0.84 | 4.81 | ≤0.962 | 符合 |
|  | 4.39 |  |  |  |  |

- 从表1的测定数据可以看出，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。不同企业所提供的多个同规格的样品，测定能够满足标准要求的精密度。我们认为该标准中的分析方法是合理可行的、也是科学的。

四、标准中涉及专利情况

本标准不涉及专利。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

摩擦粉是一种以有机材料为原料，经化学聚合反应，固化及高温处理后，按摩擦材料生产要求制成不同标准的有机填料。由于摩擦粉原料有特殊的化学结构，制成的摩擦粉类似橡胶状颗粒，但又比橡胶耐热。摩擦粉是不同类型的高聚物，摩擦粉按类型可以分为体型高聚物有轮胎粉、腰果油树脂、尼龙6改性酚醛树脂、二类硼酚醛、聚乙烯醇硼化物以及硼酸六次盐作固化剂的尼龙6改性酚醛树脂等共七类，线型高聚物有聚砜、聚丙烯腊、聚丙烯聚丙烯晴水解物三类。

摩擦粉广泛用于摩擦材料、改性酚醛树脂、橡胶、涂料、粘合剂和等领域。传统摩擦材料配方中的黏结剂通常采用酚醛树脂，但由于酚醛树脂的硬度高、脆性大，制得的摩擦材料磨耗高，噪音大，应用受到一定的限制，但若在配方中添加摩擦粉调节剂，可以克服这些缺点,这主要是由于摩擦粉长链脂肪烃基的内增塑作用，使制得的摩擦材料韧性增加，同时，加入摩擦粉的摩擦材料在摩擦过程中可产生一种柔韧的碳化膜，不易脱落，使得磨耗降低，热衰退现象有所改善。摩擦时具有较低的衰退性和耐低温摩耗性则能提高摩擦材料的耐磨性，使摩擦系数更稳定，这些特性使其在摩擦材料方面得到广泛应用。

经相关文献报道，当摩擦粉在摩材配方中达15%时，磨耗明显改进，远低于以橡胶粉填充得到的数据，同时，摩擦材料磨耗速率比不加摩擦粉的低30%～50%，摩擦噪音也显著降低。摩擦粉改进主要方向是高耐温、高弹性稳定性、生产过程低排放。这些都对生产企业的原料品质、配方、工艺提出了更高的要求。目前摩擦材料原材料当中，可选用的弹性颗粒料种类比较有限，摩擦粉是其中性价比最优的一种。因其是人工合成制造的，所以产品一致性高于轮胎粉(回收橡胶)，同时成本又好于非回收的橡胶原材料。它的耐温性在行业常用的有机填料中处于中上游。有机弹性颗粒料摩擦粉丰富了衬片与对偶面的摩擦机理，又可明显地改变衬片的弹性模量，孔隙结构，为配方调整提供了更多的可能性。实践证明，绝大部分有机合成类制动衬片配方，通过使用摩擦粉都更容易实现项目目标。包括但不限于摩擦系数更稳定，降低噪音，降低摩擦副磨损。

然而，摩擦粉最重要的性能之一就是丙酮抽提物的含量，丙酮抽提率的高低直接影响摩擦材料的质量；由于一些摩擦粉生产工厂的工艺落后，不合理；或摩擦粉原料的来源问题及处理不好，造成生产的摩擦粉丙酮抽提物过高，摩擦材料的配方中用了这些摩擦粉，不但起不到改善摩擦材料质量，还可能造成高温提前衰退等各种不良反应。

摩擦粉可用于湿式离合器片、编织离合器片、盘式和鼓式制动片及大型锻压机摩擦块等。我国生产的摩擦粉质量优良，一部分销往国外。据了解，国内外配套生产的离合器片和制动片中，诸如黄河162载重车、CQ261型越野牵引车、美国制威布克重型载重车、济南产JN162型载重车等的刹车片、红旗盘刹片、CA777型红旗轿车盘式制动片等，都不同程度地添加国产摩擦粉。随着对摩擦粉需求的不断增加，目前估算全球年总需求量在20000t。现阶段国内每年向国内外输送摩擦粉2500t-3000t，每吨5000元-6000元，每年输送国外的产值接近2000万。从2000年初，摩擦粉才刚刚起步，短短的十几年内，能为社会创造这么多的经济效益也是很可观的。

本标准实施后可促进我国摩擦材料行业的发展，进一步保障摩擦粉相关生产加工企业的经济利益具有重要的理论和现实意义。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

经过广泛查阅，尚未找到有关的国际标准和国外先进标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与现行相关法律、法规、规章无抵触之处，与相关标准特别是强制性标准完全协调。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在征求意见和审查的过程中并无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

本标准建议为建材行业推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

组织措施：为了推广贯彻本标准，本标准批准后，建议由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会组织进行宣贯，以便大家知晓和执行。

技术措施：为测定摩擦粉丙酮抽提物相关检测技术人员培训检测方法。

实施日期：本标准批准后，建议在六个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准为新制定标准，无需废止其他标准。

十二、其它应予说明的事项

无其它应予说明的问题。