《去污粉用珍珠岩》行业标准

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本标准依据工信厅科函〔2022〕94号文《工业和信息化部2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划》制定的，计划号为2022-0476T-JC。本标准由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。

（二）主要工作过程

2022年5月13日，接到本标准的制定任务后，为更好地完成本标准的制定工作，立即成立标准编制工作组。在标准的前期调研阶段，工作小组通过对去污粉用珍珠岩的相关国家标准、行业标准、以及国内外主要生产企业和使用单位的技术标准特点进行分析研究，在调研企业的过程中，认真听取企业的建议和行业的真实发展状况；对于具体参数的设定，糅合企业的实际数据和试验室的验证情况综合考量，保障标准的合理性、引领性、科学性、先进性。结合国内生产企业和用户的实际情况，并查阅了国内外相关的技术标准文献，征求了部分行业专家意见，并采集有代表性的样品进行了测试分析，初步形成了本标准的工作组讨论稿。

2022年12月22日，由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会主办，咸阳非金属矿研究设计院有限公司承办了《去污粉用珍珠岩》等标准研讨会。参会的相关委员、专家对本标准进行详细研讨，提出了很多实际的修改意见，会后，工作小组根据研讨意见进行修改，形成了标准征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容依据

（一）编制原则

本标准编制依据“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的规定进行编写和表述。

（二）主要内容

本标准的主要主要内容如下：

- 适用范围：本文件规定了去污粉用珍珠岩的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。本文件适用于以膨胀珍珠岩为主要原料加工制成的去污粉。

- 要求：分别对外观质量、粒度（1.2 mm筛孔通过率）、总五氧化二磷含量、pH值（1%溶液，25℃）、总活性物含量、表面活性剂生物降解度、碱度（以Na2O计）、铅（Pb）、腐蚀量（LY12）进行了规定。

3、试验方法。

4、检验规则。

5、标志、包装、运输和贮存。

三、主要试验情况分析

验证试验是根据先进科学、合理可行的原则，通过对试验数据的分析、处理和试验过程的观察等，制定标准的试验条件及试验方法，保证本标准所列的各项试验方法建立在科学、可行的基础上，使技术指标具有一定的代表性，尽可能在现有条件下，使标准完善。为了考察本标准的实用性，同时也使本标准更具说服力，在本标准的制定过程中，工作组从国内生产去污粉用珍珠岩的企业共收集到10个样品，每个样品对粒度（1.2 mm筛孔通过率）、总五氧化二磷含量、pH值（1%溶液，25℃）、总活性物含量、表面活性剂生物降解度、碱度（以Na2O计）、铅（Pb）、腐蚀量（LY12）指标进行验证，具体验证结果见表1～表8，合格率图见图1～图8。

表1  粒度（1.2 mm筛孔通过率）验证结果

| 组数 | 粒度（1.2 mm筛孔通过率） |
| --- | --- |
| 1 | 96 |
| 2 | 95 |
| 3 | 95 |
| 4 | 94 |
| 5 | 92 |
| 6 | 94 |
| 7 | 95 |
| 8 | 92 |
| 9 | 94 |
| 10 | 93 |

由表1可知，全部样品粒度（1.2 mm筛孔通过率）均满足标准规定≥90%的要求，全部样品粒度（1.2 mm筛孔通过率）合格率为100%，见图1。

图1 粒度（1.2 mm筛孔通过率）合格率图

表2  总五氧化二磷含量验证结果

| 组数 | 总五氧化二磷含量/% |
| --- | --- |
| 1 | 0.3 |
| 2 | 0.4 |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.4 |
| 6 | 0.5 |
| 7 | 0.6 |
| 8 | 0.3 |
| 9 | 0.4 |
| 10 | 0.5 |

由表2可知，4号样品和7号样品总五氧化二磷含量不满足标准规定≤0.5%的要求，全部样品总五氧化二磷含量合格率为80%，见图2。

图2 总五氧化二磷含量合格率图

表3  pH值（1%溶液，25℃）验证结果

| 组数 | pH值（1%溶液，25℃） |
| --- | --- |
| 1 | 7.1 |
| 2 | 6.9 |
| 3 | 7.2 |
| 4 | 7.7 |
| 5 | 7.3 |
| 6 | 6.8 |
| 7 | 8.1 |
| 8 | 8.2 |
| 9 | 8.0 |
| 10 | 7.4 |

由表3可知，全部样品ph值均满足标准规定6.5～8.5的要求，全部样品pH值合格率为100%，见图3。

图3 pH值合格率图

表4  总活性物含量验证结果

| 组数 | 总活性物含量/% |
| --- | --- |
| 1 | 3.5 |
| 2 | 4.2 |
| 3 | 3.7 |
| 4 | 3.0 |
| 5 | 2.6 |
| 6 | 4.2 |
| 7 | 3.4 |
| 8 | 3.6 |
| 9 | 4.4 |
| 10 | 3.1 |

由表4可知，5号样品总活性物含量不满足标准规定≥3.0%的要求，全部样品总活性物含量合格率为90%，见图4。

图4 总活性物含量合格率图

表5  表面活性剂生物降解度验证结果

| 组数 | 表面活性剂生物降解度/% |
| --- | --- |
| 1 | 92 |
| 2 | 85 |
| 3 | 91 |
| 4 | 93 |
| 5 | 90 |
| 6 | 92 |
| 7 | 92 |
| 8 | 90 |
| 9 | 91 |
| 10 | 90 |

由表5可知，2号样品表面活性剂生物降解度不满足标准规定的≥90%要求，全部样品表面活性剂生物降解度合格率为90%，见图5。

图5 表面活性剂生物降解度合格率图

表6  碱度（以Na2O计）验证结果

| 组数 | 碱度（以Na2O计）/% |
| --- | --- |
| 1 | 3.2 |
| 2 | 2.9 |
| 3 | .2.2 |
| 4 | 2.7 |
| 5 | 3.0 |
| 6 | 2.6 |
| 7 | 2.8 |
| 8 | 2.7 |
| 9 | 3.4 |
| 10 | 2.6 |

由表6可知，1号样品和9号样品碱度（以Na2O计）不满足标准规定的≤3.0%要求，全部样品碱度（以Na2O计）合格率为80%，见图6。

图6 碱度（以Na2O计）合格率图

表7  铅（Pb）验证结果

| 组数 | 铅（Pb）/（mg/kg） |
| --- | --- |
| 1 | 0.6 |
| 2 | 0.4 |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.4 |
| 5 | 0.3 |
| 6 | 0.5 |
| 7 | 0.2 |
| 8 | 0.3 |
| 9 | 0.4 |
| 10 | 0.5 |

由表7可知，全部样品铅（Pb）均满足标准规定的≤1.0（mg/kg）要求，全部样品重金属（以Pb计）合格率为100%，见图7。

图7 铅（Pb）合格率图

表8  腐蚀量（LY12）验证结果

| 组数 | 腐蚀量（LY12）/mg |
| --- | --- |
| 1 | 80 |
| 2 | 85 |
| 3 | 120 |
| 4 | 79 |
| 5 | 63 |
| 6 | 91 |
| 7 | 68 |
| 8 | 55 |
| 9 | 42 |
| 10 | 84 |

由表8可知，3号样品腐蚀量（LY12）未满足标准规定的≤100（mg）要求，全部样品腐蚀量（LY12）合格率为90%，见图8。

图8 腐蚀量（LY12）合格率图

- 整个验证试验下来，试验过程很顺利，综上我们认为标准中规定的粒度（1.2 mm筛孔通过率）、总五氧化二磷含量、pH值（1%溶液，25℃）、总活性物含量、表面活性剂生物降解度、碱度（以Na2O计）、铅（Pb）、腐蚀量（LY12）指标是先进科学的，检测方法是合理可行的。

四、标准中涉及专利情况

本标准经修订小组认真调研和核查，未发现涉及到相关企业、单位和个人的专利。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

目前在去污领域，针对人用去污剂特别是对常年接触油污的一线工人，并没有特效皮肤专用去污剂，因此人们不得不用有机溶剂或者非皮肤专用去污剂，如汽油和洗衣粉等来洗手，而使用洗衣粉、汽油及煤油等清除手上的油污，虽然能够达到清洗效果，但对人体皮肤有一定程度的刺激和伤害作用，易造成皮肤粗糙、龟裂和脱皮等现象。珍珠岩去污粉是以膨胀珍珠岩为主要原料（膨胀珍珠岩用量95%以上）制成的具有吸附去污功效的非金属矿物产品。和老式去污剂相比，珍珠岩去污粉使用膨胀珍珠岩天然矿物作为吸附剂，因而具有去污性能强，不损伤皮肤，对环境无污染等优点，是新型绿色安全环保的去污产品。

当前我国每年膨胀珍珠岩产量350万t左右，珍珠岩产品市场主要以低端产品为主，中高端产品较少。去污粉用珍珠岩作为高端产品，产品单价约为8000元/t，产品附加值高，是珍珠岩制品未来发展的方向。但是现在生产企业各自为战，行业较为混乱，不利于整个去污粉用珍珠岩行业健康发展。

目前国内缺少去污粉用珍珠岩的相关标准，各企业使用自己的企业标准，造成技术要求不统一，市场混乱，纠纷频繁发生，急需通过本文件的制定来规范珍珠岩基去污粉的市场。从而统一产品的技术指标和测试方法、指导企业生产和产品销售，有利于整个去污粉用珍珠岩产业上下游沟通合作，避免混乱，影响市场交易，可进一步达到促进去污粉用珍珠岩产品创新和产品规格体系化，获得良好的经济效益和社会效益。

本文件的制定可以推动我国去污粉用珍珠岩行业的发展，对人用去污粉迈向无毒无害做出了巨大的贡献，同时规范了去污粉用珍珠岩原材料市场，选用合适的膨胀珍珠岩，使生产成本降低，工艺流程变简单，这样技术成果易于推广应用，解决了去污粉用珍珠岩原材料市场上的粗犷、无序，避免资源的浪费，又可实现资源的综合利用。同时研究制定本文件对于创建自主知识产权的技术标准，促进我国珍珠岩行业的发展，保障相关生产加工企业的经济利益具有重要的理论和现实意义。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

经过广泛查阅，尚未找到有关的国际标准和国外先进标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与现行相关法律、法规、规章无抵触之处，与相关标准特别是强制性标准完全协调。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在修订的过程中，没有出现重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

本标准建议为行业推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

随着珍珠岩行业的高质量发展，去污粉用珍珠岩的用量日益增大，因此其质量的优劣直接影响到珍珠岩行业的发展。

组织措施：为了推广贯彻本标准，本标准批准后，建议由全国非金属产品及制品标准化技术委员会举办《去污粉用珍珠岩》标准宣贯会。

技术措施：标准颁布后，由各质检机构依据本标准进行对去污粉用珍珠岩进行检验。

实施日期：本标准批准后，建议在六个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准为新制定标准，无需废止其他标准。

十二、其它应予说明的事项

无其它应予说明的问题。