《道路车辆 制动衬片摩擦材料 道路制动性能试验方法》行业标准编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本标准依据工信厅科函〔2022〕94号文《工业和信息化部2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划》制定的，计划号为2022-0474T-JC。本标准由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。

（二）主要工作过程

2022年5月13日，接到本标准的制定任务后，为更好地完成本标准的制定工作，立即成立标准编制工作小组。在标准的前期调研阶段，工作小组通过对道路车辆制动衬片摩擦材料道路制动性能试验方法的相关国家标准、行业标准，以及国内外主要生产企业和使用单位的技术标准特点进行分析研究，在调研企业的过程中，认真听取企业的建议和行业的真实发展状况；对于具体参数的设定，糅合企业的实际数据和试验室的验证情况综合考量，保障标准的合理性、引领性、科学性、先进性。结合国内生产企业和用户的实际情况，并查阅了国内外相关的技术标准文献，征求了部分行业专家意见，并采集有代表性的样品进行了测试分析，初步形成了本标准的工作组讨论稿。

2022年12月22日，由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会主办，咸阳非金属矿研究设计院有限公司承办了《道路车辆 制动衬片摩擦材料 道路制动性能试验方法》等标准研讨会。参会的相关委员、专家对本标准进行详细研讨，提出了很多实际的修改意见，会后，工作小组根据研讨意见进行修改，形成了标准征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容依据

（一）编制原则

本标准编制依据“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的规定进行编写和表述。

（二）主要内容

本标准的主要内容如下：

- 适用范围：本文件规定了道路车辆制动衬片摩擦材料道路制动性能试验方法的长春冬季路试试验方法、重庆长下坡试验方法。本文件适用于整体模压或粘接的汽车盘式制动块总成和鼓式制动蹄总成道路制动性能的测定。

- 长春冬季路试方法：分别从试验准备、试验路线、测量方法、评价方法、试验报告等方面进行了规定。

3、重庆长下坡试验方法：分别从试验条件、试验程序、测量要求、试验报告等方面进行了规定。

三、主要试验情况分析

验证试验是根据先进科学、合理可行的原则，通过对试验数据的分析、处理和试验过程的观察等，制定标准的试验条件及试验方法，保证本标准所列的各项试验方法建立在科学、可行的基础上，使技术指标具有一定的代表性，尽可能在现有条件下，使标准完善。本标准规定了长春冬季路试试验方法和重庆长下坡试验方法，为了考察本标准的实用性，同时也使本标准更具说服力，标准起草小组对长春冬季路试和重庆长下坡路试进行了多次试验，重庆长下坡试验数据如下，表1和图1反映了试验中制动盘、制动液、管路、环境等温度；图2是速度曲线图；图3是减速度曲线图，图4是制动液压力曲线图；图5是制动踏板曲线图。

表1 试验温度表

单位：℃

|  | FLD | FRD | RLD | RRD | FA Fluid | RA Fluid | Hose | Amb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Average | 371.6 | 333.1 | 297.5 | 307.0 | 111.9 | 92.1 | 85.5 | 15.6 |
| Max | 578.3 | 483.1 | 481.1 | 492.8 | 196.7 | 137.8 | 145.6 | — |
| Min | 37.2 | 36.1 | 27.2 | 30.6 | 27.8 | 25.6 | 25.0 | — |

图1 试验温度曲线图

图2 速度曲线图

图3 减速度曲线图

图3 制动液压力曲线图

图4 踏板行程曲线图

长春冬季路试试验数据如下，图5是DTV和端跳报告图，图6是拖滞报告图，图7是噪声测试图，图8是噪声概率分布图，图9是噪声主观评价图。

图5 DTV和端跳报告图

图6 拖滞报告图

图7 噪声测试图

图8 噪声概率分布图

图9 噪声主观评价图

本标准中长春冬季路试和重庆长下坡路试与欧洲阿尔卑斯山山路试验标准EP 61000.50类似，图10为试验路线对比，图11为重庆长下坡路试和阿尔卑斯山路试曲线图对比。

#### 图10 试验路线对比

图11 重庆长下坡路试和阿尔卑斯山路试曲线图对比

在本标准的验证试验中，整个试验过程顺利，试验数据结果稳定，长春冬季路试和重庆长下坡路试跟阿尔卑斯山路试相比，3个试验方法的总里程数、坡度、落差相似，重庆长下坡路试和欧洲阿尔卑斯山路试曲线图类似。综上，我们认为本标准规定的方法是科学的，可以满足行业内对摩擦材料道路制动性能试验的需求，本标准中的重庆长下坡是国内具有代表性的山路长下坡制动试验路线，该路线已经由上海大众和DRiV中国共同开发超过3年，并于2020年底得到了德国大众狼堡研发中心的认可。

四、标准中涉及专利情况

本标准经制定小组认真调研和核查，未发现涉及到相关企业、单位和个人的专利。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

#### 汽车保有量的不断增加，促进了社会与经济发展的同时也对环境和交通安全带来了一定的安全隐患。汽车制动性能好坏是车辆安全的主要指标。通过道路制动性能试验方法来检测制动衬片的性能，能够将汽车的故障和隐患及时处理，保证了车辆处于良好的运行状态，同时也保证了汽车更加安全、可靠和高效地运行。

汽车进行制动要经历四个阶段，分别是：第一阶段，驾驶人决定制动的反应时间，人体从大脑发出信号到肢体执行有一个反应的时间过程，这部分的时间汽车还是正常行驶的，与汽车本身的制动性能没有关系。第二个阶段是汽车制动器的作用时间，通过这个阶段在一定程度上可以间接地看出来一辆汽车制动性能的好坏。第三个阶段是汽车的持续制动时间，在这个阶段是汽车开始减速到完全停止的过程，这是汽车制动性能真正发挥作用的阶段，在这个阶段可以直接有效地检测到汽车的制动性能的好坏，可以通过各项数据直接观测到该汽车的制动性能状况。第四个阶段是汽车的制动释放时间，在这个过程汽车已经完全处于停止的状态，这个过程对于当次的制动状况没有影响，但是会对下一次的制动工作造成影响，在这个阶段可以检测到每个车轮的阻滞率，保证对下一次的制动工作不会造成不利影响。道路制动性能是汽车进行安全驾驶的一项重要功能，道路制动性能是否良好会直接影响汽车的安全行驶。据有关机构调查发现，制动失效和制动不良导致的交通事故，占所有事故原因的比例分别超过20%和40%，由此造成的死亡人数超过总死亡人数的50%。因此，对汽车进行制动性能的检测是有重要意义的，关乎着数万人的生命安全。

据不完全统计，截至2020年底，中国汽车保有量2.81亿辆。2020年全年交通事故238351起，造成67759人死亡，275125人受伤。如何有效降低交通事故的发生率，除了增强司机、行人的交通安全意识，更重要的是加强汽车的安全性能，这也是行业从业人员的重要责任。近年来汽车，尤其是货车，长期处于制动状态中，尤其是下坡路制动，制动系统过热失灵导致的事故屡见不鲜，汽车的制动性能对于汽车的安全驾驶有巨大的影响。良好的制动性能在一定情况下可以减少交通事故发生可能性及减轻交通事故的严重程度。

摩擦材料的测试主要包括小样测试、台架测试和路试测试三种，目前，国内小样测试和台架测试有较完善的测试方法标准，而路试测试的方法标准还是空白。因此，制定本行业标准显得尤为迫切，制定此标准，可以填补汽车用制动器衬片标准体系的空白，为汽车的制动安全提供了技术依据和标准参考，意义重大。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

本项目未参考国际标准和国外先进标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与现行相关法律、法规、规章无抵触之处，与相关标准特别是强制性标准完全协调。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定的过程中，没有出现重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

本标准建议为行业推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

随着我国汽车行业的高质量发展，制动衬片用量日益增大，因此其质量的优劣直接影响到我国摩擦材料行业和汽车行业的发展。

组织措施：为了推广贯彻本标准，本标准批准后，建议由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会举办《道路车辆 制动衬片摩擦材料 道路制动性能试验方法》标准宣贯会。

技术措施：标准颁布后，由各质检机构依据本标准进行对道路车辆制动衬片摩擦材料进行检验。

实施日期：本标准批准后，建议在六个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准为新制定标准，无需废止其他标准。

十二、其它应予说明的事项

无其它应予说明的问题。