《石墨精矿中捕收剂和起泡剂残留量的测定》行业标准

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本标准依据工信厅科函[2021]159号文《工业和信息化部办公厅关于印发2021年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》，制定《石墨精矿中捕收剂和起泡剂残留量的测定》行业标准，计划号为2021-0724T-JC。本标准由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。

（二）主要工作过程

本标准于2021年6月底接到立项通知。接到制定任务后，成立标准起草工作小组。在标准的前期调研阶段，起草小组广泛、深入地查阅了石墨精矿相关国家标准、行业标准、以及国内外主要生产企业和使用单位的技术标准特点进行分析研究，并对石墨精矿的发展、使用现状和特点进行了调研，采集有代表性的石墨精矿样品，对其捕收剂和起泡剂残留量进行了试验验证及测试分析，形成了标准工作组讨论稿。

2022年9月2日在江苏苏州召开了《石墨精矿中捕收剂和起泡剂残留量的测定》行业标准研讨会，本次会议中对本标准工作组讨论稿中涉及的范围、规范性引用文件、试剂、仪器设备及材料、试样处理、分析步骤等内容进行了仔细认真的讨论，参会的专家和代表提出了意见和建议。标准起草小组之后对提出的意见进行整理，对标准工作组讨论稿进行修改和完善，并做了大量的验证试验。

2022年12月23日在湖南长沙市召开的全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会年会上对《石墨精矿中捕收剂和起泡剂残留量的测定》工作组讨论稿进行了二次研讨。与会专家就标准的格式及标准用语进行了研讨并提出了修改建议。标准起草小组之后对提出的意见进行整理，对标准工作组讨论稿进行修改和完善。形成了标准征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制写原则

本标准根据我国石墨精矿行业的实际需要及生产状况而制定。结合石墨精矿行业的生产、销售、市场、质量监督的实际情况，我们对所收集到的资料通过对比、分析，标准起草小组努力做到使本标准既保持先进性，又能适合我国的国情，通过对国内主要生产企业和使用单位对石墨精矿中捕收剂和起泡剂残留量的要求进行分析，制定了本标准的测定原理、试剂和材料、仪器和设备、试样处理、分析步骤、结果计算、精密度、试验报告等。

标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。通过大量的调研，编制石墨精矿中捕收剂和起泡剂残留量的测定标准，参考了如下标准：

# GB/T 6003.1  试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

（二）标准主要内容确定依据

本文件规定了石墨精矿中捕收剂和起泡剂残留量测定的原理、试剂、仪器设备与材料、试样制备、分析步骤、结果计算、精密度、试验报告。

a.适用范围：本文件适用于石墨精矿中捕收剂和起泡剂残留量的测定。测定范围：0.20％～25.00％。

b.原理：在索氏抽提器中，用石油醚抽提石墨样品。通过石油醚溶出物的质量与样品的质量比，求得石墨精矿中捕收剂和起泡剂的含量。

- 主要试验情况分析

验证试验是根据先进科学、合理可行的原则，通过对试验数据的分析、处理和试验过程的观察等，制定标准的试验条件及试验方法，保证本标准所列的试验方法具有很强的实操性。

我们主要面向国内天然石墨选矿企业进行样品的收集，样品主要来源于国内鸡西、鹤岗、内蒙、甘肃等地区。通过对国内几家生产企业石墨精矿选矿药剂残留量进行测定，选取企业生产过程中的300μm(50目)、180μm(80目)、150μm(100目)、100μm(150目)、-150μm(-100目)、-75μm(-200)目六个品种的石墨精矿进行平行测定6次，石墨精矿捕收剂和起泡剂残留量具体测试结果见表1-表3，石墨精矿捕收剂和起泡剂残留量加标回收试验测定结果见表4-表9。

表1  石墨精矿捕收剂和起泡剂残留量测定数据

| 编号 | (300μm) 50目 | 测定结果绝对差值 | 平均值的10% | (180μm) 80目 | 测定结果绝对差值 | 平均值的10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.227 | 0.01 | 0.0222 | 0.139 | 0.011 | 0.0134 |
| 2 | 0.217 |  |  | 0.128 |  |  |
| 3 | 0.229 | 0.006 | 0.0226 | 0.137 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.223 |  |  | 0.137 |  |  |
| 5 | 0.233 | 0.0010 | 0.0234 | 0.144 | 0.011 | 0.0138 |
| 6 | 0.234 |  |  | 0.133 |  |  |
| 平均值，% | 0.227 | - | - | 0.136 | - | - |

表2  石墨精矿捕收剂和起泡剂残留量测定数据

| 编号 | (150μm) 100目 | 测定结果绝对差值 | 平均值的10% | (100μm) 150目 | 测定结果绝对差值 | 平均值的10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.117 | 0.001 | 0.0116 | 0.183 | 0.003 | 0.0184 |
| 2 | 0.116 |  |  | 0.186 |  |  |
| 3 | 0.113 | 0.004 | 0.0115 | 0.201 | 0.011 | 0.0196 |
| 4 | 0.117 |  |  | 0.190 |  |  |
| 5 | 0.128 | 0.006 | 0.0125 | 0.194 | 0.005 | 0.0192 |
| 6 | 0.122 |  |  | 0.189 |  |  |
| 平均值，% | 0.119 | - | - | 0.190 | - | - |

表3  石墨精矿捕收剂和起泡剂残留量测定数据

| 编号 | (-150μm) -100目 | 测定结果绝对差值 | 平均值的10% | (-750μm) -200目 | 测定结果绝对差值 | 平均值的10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.224 | 0.01 | 0.02229 | 0.272 | 0.022 | 0.0261 |
| 2 | 0.234 |  |  | 0.250 |  |  |
| 3 | 0.220 | 0.01 | 0.02225 | 0.265 | 0.006 | 0.0268 |
| 4 | 0.230 |  |  | 0.271 |  |  |
| 5 | 0.235 | 0.005 | 0.0238 | 0.257 | 0.008 | 0.0261 |
| 6 | 0.240 |  |  | 0.265 |  |  |
| 平均值，% | 0.230 | - | - | 0.263 | - | - |

表4 石墨精矿捕收剂和起泡剂残留量加标回收试验结果

| 捕收剂和起泡剂回收 | (300μm) 50目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 | 相对标准偏差 |
| 测定结果/g | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 6.87×10-5 | 0.03 |
| 加标量/g | 0.1025 | 0.1028 | 0.1029 | 0.1023 | 0.1022 | 0.1024 | 0.1025 | - | - |
| 加标测定结果/g | 0.1051 | 0.1055 | 0.1053 | 0.1062 | 0.1056 | 0.1059 | 0.1056 | 3.65×10-4 | 0.003 |
| 加标回收率% | 100.38 | 100.57 | 100.19 | 101.72 | 101.24 | 101.34 | 100.91 | - | - |

表5 石墨精矿捕收剂和起泡剂残留量加标回收试验结果

| 捕收剂和起泡剂回收 | (180μm) 80目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 | 相对标准偏差 |
| 测定结果/g | 0.0014 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 5.0×10-4 | 0.36 |
| 加标量/g | 0.1015 | 0.1029 | 0.1029 | 0.1011 | 0.1009 | 0.1012 | 0.1018 | - | - |
| 加标测定结果/g | 0.1032 | 0.1051 | 0.1048 | 0.1019 | 0.1027 | 0.1028 | 0.1034 | 1.15×10-3 | 0.01 |
| 加标回收率% | 100.29 | 100.86 | 100.58 | 99.51 | 100.39 | 100.19 | 100.30 | - | - |

表6 石墨精矿捕收剂和起泡剂残留量加标回收试验结果

| 捕收剂和起泡剂回收 | (150μm) 100目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 | 相对标准偏差 |
| 测定结果/g | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 4.71×10-5 | 0.004 |
| 加标量/g | 0.1038 | 0.1042 | 0.1036 | 0.1027 | 0.1018 | 0.1037 | 0.1033 | - | - |
| 加标测定结果/g | 0.1059 | 0.1062 | 0.1057 | 0.1046 | 0.1034 | 0.1063 | 0.1054 | 1.03×10-3 | 0.009 |
| 加标回收率% | 100.86 | 100.85 | 100.96 | 100.67 | 100.39 | 101.33 | 100.84 | - | - |

表7 石墨精矿捕收剂和起泡剂残留量加标回收试验结果

| 捕收剂和起泡剂回收 | (100μm) 150目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 | 相对标准偏差 |
| 测定结果/g | 0.0018 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0022 | 3.2×10-4 | 0.14 |
| 加标量/g | 0.1009 | 0.1068 | 0.1072 | 0.1039 | 0.1027 | 0.1065 | 0.1047 | - | - |
| 加标测定结果/g | 0.1032 | 0.1095 | 0.1109 | 0.1089 | 0.1065 | 0.1089 | 0.1080 | 2.50×10-3 | 0.02 |
| 加标回收率% | 100.49 | 100.55 | 101.37 | 102.73 | 101.23 | 99.63 | 101.00 | - | - |

表8 石墨精矿捕收剂和起泡剂残留量加标回收试验结果

| 捕收剂和起泡剂回收 | (-150μm) -100目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 | 相对标准偏差 |
| 测定结果/g | 0.0031 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0033 | 2.36×10-3 | 0.72 |
| 加标量/g | 0.1012 | 0.1035 | 0.1029 | 0.1027 | 0.1035 | 0.1038 | 0.1029 | - | - |
| 加标测定结果/g | 0.1051 | 0.1071 | 0.1072 | 0.1053 | 0.1067 | 0.1079 | 0.1066 | 1.01×10-3 | 0.009 |
| 加标回收率% | 100.76 | 100.65 | 101.13 | 99.33 | 99.72 | 100.46 | 100.34 | - | - |

表9 石墨精矿捕收剂和起泡剂残留量加标回收试验结果

| 捕收剂和起泡剂回收 | (-75μm) -200目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 | 相对标准偏差 |
| 测定结果/g | 0.0035 | 0.0037 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0036 | 0.0036 | 1.57×10-4 | 0.04 |
| 加标量/g | 0.1025 | 0.1018 | 0.1011 | 0.1029 | 0.1024 | 0.1018 | 0.1021 | - | - |
| 加标测定结果/g | 0.1065 | 0.1049 | 0.1052 | 0.1060 | 0.1068 | 0.1049 | 0.1057 | 7.6×10-4 | 0.007 |
| 加标回收率% | 100.47 | 100.38 | 100.66 | 99.71 | 100.47 | 99.52 | 100.20 | - | - |

从表1-表3的测定数据可以看出，两次测试结果的绝对差值均不超过算术平均值的10%。从表2-表9加标回收率试验结果来看，六个品种的石墨精矿进行平行测定6次，相对标准偏差均小于1%，不同企业所提供的多个同规格的样品，测定能够满足标准要求的精密度。我们认为该标准中的分析方法是合理可行的、也是科学的。

四、标准中涉及专利情况

本标准不涉及专利。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

我国石墨矿资源丰富，资源储量居世界第一位。天然石墨（graphite）属六方晶系，呈层状结构，具有良好的耐高温。导电、导热、润滑、可塑及耐酸碱等性能。石墨中碳是一种非金属元素，位于元素周期表的第二周期IVA族。为铁墨色至深灰色。密度2.25g/cm3，硬度1.5，溶点3652 ℃，沸点4827 ℃。广泛应用于耐火材料用于冶金工业的高级耐火材料与涂料，如镁碳砖、坩埚等；涂料行业用于防腐涂料、防火涂料的导电涂料等；密封材料用柔性石墨作为离心泵、水轮机、汽轮机和输送腐蚀介质设备的活塞环垫圈、密封圈及汽车的气缸垫等；耐磨材料和润滑剂和新能源领域等等。

石墨选矿是从石墨矿石中分选出石墨精矿的过程，天然存在的石墨矿石一般品位不高，需经过选矿才可供工业使用，以满足各行各业对石墨产品的要求。浮选是石墨选矿的主要方法，浮选是根据石墨矿物表面的物理化学性质不同而进行的分选方法。石墨矿物能否浮选取决于石墨矿物表面的润湿性，为了达到较好的浮选效果，国内外石墨矿物在浮选过程中通常使用捕收剂和起泡剂来加强其可浮性。

捕收剂是能选择性地作用于石墨矿物表面并使其疏水的有机物质，其作用是提高石墨矿物的可浮性。石墨矿物选矿常用的捕收剂为烃类油作为捕收剂，一般采用煤油，其主要成分为C11～C16的烷烃。

起泡剂主要富集在水-气界面，促使空气在矿浆中弥散形成小气泡，防止气泡兼并，并提高气泡在矿化和上浮过程中的稳定性，使泡沫具有均匀性和稳定性。

石墨选矿常用的起泡剂有松醇油、4号油、醚醇等。松醇油俗称2号油，其主要成分为萜烯醇，4号油是醚类起泡剂，成分为三乙氧基丁烷，醚醇类起泡剂主要包括甲基醚醇、乙基醚醇、丁基醚醇等。调整剂主要是调整矿浆性质，提高浮选过程选择性。种类较多可分为活化剂、抑制剂、pH值调整剂等，均为无机物质。

经过选矿，石墨精矿表面会覆盖不同程度的捕收剂和起泡剂，这些试剂沸点较高，在烘干过程中难以挥发完全，最终残留在石墨精矿中。残留的捕收剂和起泡剂会导致石墨精矿挥发分偏高，在制品中会导致产品气孔率偏大，抗压强度不高，热膨胀系数偏大等不利影响。目前低油石墨纸对可膨胀石墨原料即石墨精矿捕收剂和起泡剂残留量有较高要求。国外对石墨精矿中捕收剂和起泡剂的残留量也有着严格限制。

本标准实施后可为国内鳞片石墨生产企业、用户、科研单位对鳞片石墨在选矿过程中捕收剂和起泡剂的残留量测定有了标准可依。对一些在捕收剂和起泡剂残留上有要求的用户可以按照此标准进行测定。残留量结果可作为用户是否可以接受的科学数据。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

经过广泛查阅，尚未找到有关的国际标准和国外先进标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与现行相关法律、法规、规章无抵触之处，与相关标准特别是强制性标准完全协调。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在征求意见和审查的过程中并无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

本标准建议为建材行业推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

组织措施：为了推广贯彻本标准，本标准批准后，建议由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会组织进行宣贯，以便大家知晓和执行。

技术措施：为石墨精矿中捕收剂和起泡剂残留量的测定相关检测技术人员培训检测方法。

实施日期：本标准批准后，建议在六个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准为新制定标准，无需废止其他标准。

十二、其它应予说明的事项

无其它应予说明的问题。