ICS 73.080 CCS Q 51

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXX—202X

石墨精矿中捕收剂和起泡剂残留量的测定

Determination of collector and foaming agent residues in graphite concentrate

(征求意见稿）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

石墨精矿中捕收剂和起泡剂残留量的测定

- 范围

- 本文件规定了石墨精矿中捕收剂和起泡剂残留量的测定方法。

- 本文件适用于石墨精矿中捕收剂和起泡剂残留量的测定。测定范围：0.20％～25.00％。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

# GB/T 6003.1  试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

- 本文件没有需要界定的术语和定义。

- 原理

- 在索氏抽提器中，用石油醚抽提石墨样品。通过石油醚溶出物的质量与样品的质量比，求得石墨精矿中捕收剂和起泡剂的含量。

- 试剂

  - 除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682 规定的三级水。

  - 石油醚（CnH2n+2 )：沸程为 30 ℃～60 ℃ 。

- 仪器设备与材料

  - 索氏抽提器：配有接收瓶250mL，蛇型冷凝管长400 mm，抽提管长200 mm。

  - 恒温水浴锅：室温～100℃，控温精度±2 ℃。

  - 分析天平：精度不低于0.1 mg。

  - 电热干燥箱：室温～200 ℃，控温精度±2 ℃。

  - 干燥器：内装有效干燥剂。

  - 抽提套管：直径略小于抽提管直径。

  - 磨砂玻璃棒：直径5 mm，长150 mm。

  - 试验筛：筛孔直径为75 μm、150 μm及1 mm，其筛孔和丝网偏差应符合GB/T 6003.1规定。

  - 脱脂棉。

- 试样制备

- 将试样粉碎至全部通过1 mm筛，样品不得少于2 kg，用四分法或缩分器缩分至1000 g，再破碎至样品全部通过150 μm筛，用四分法或缩分器缩分至100 g，再研磨至样品全部通过75 μm筛，用四分法或缩分器缩分至50 g，充分拌匀，备用。

- 分析步骤

  - 抽提

- 称取试样3.000 g于抽提套管中，精确至0.1 mg。为防止样品损失，在试样上放置一团脱脂棉，然后把抽提套管放入索氏抽提器中，连接已在100 ℃干燥至恒重的接收瓶，由抽提器冷凝管上端加入石油醚至瓶内容积的2/3处，将接收瓶置于60℃水浴上加热，使石油醚回流抽提频次为6 次/h～8 次/h，抽提6 h。用磨砂玻璃棒接取1滴提取液，磨砂玻璃棒上无油斑试验结束。若有油斑继续抽提至磨砂玻璃棒上无油斑。

  - 称量

- 取下接收瓶，将接收瓶接入另一个干净的索氏抽提器中在60 ℃水浴锅上加热，当提取管中石油醚未到虹吸管处时，取下将提取管中的石油醚倒入试剂瓶中，反复进行待接收瓶内溶剂剩余1 mL～2 mL时在水浴上蒸干，再于100℃±5℃干燥1 h，放干燥器内冷却30 min后称量。重复以上操作直至恒重（直至两次称量的差不超过2mg）。

- 结果计算

- 试样中捕收剂和起泡剂残留量x按公式（1）计算：

- x=m1−m0m×100……………………………………………（1）

- 式中：

- x	——试样中捕收剂和起泡剂残留量，%；

- m1	——恒重后接收瓶及捕收剂和起泡剂的含量，单位为克（g)；

- m0——接收瓶的质量，单位为克（g)；

- m	——试样的质量，单位为克（g)。

计算结果保留两位有效数字，取平行测定结果的算术平均值作为测定结果，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

- 精密度

- 在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

- 试验报告

- 试验报告应包含以下内容：

- 样品名称；

- 依据文件；

- 试验结果；

- 试验中观察到的异常现象；

- 报告日期；

- 试验人员及校验、审核人员签字。

_________________________________