ICS 73.080

CCS Q 69

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T 849—XXXX

代替JC/T 849—2012

珍珠岩助滤剂

Perlite filter aids 征求意见稿

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替JC/T 849—2012《珍珠岩助滤剂》，与JC/T 849—2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了“规范性引用文件”（见第2章，2012年版的第2章）；

- 增加了“术语和定义”（见第3章）；

- 更改了“分类和标记”（见第4章，2012年版的第3章）；

- 更改了“要求”（见第5章，2012年版的第4章）；

- 更改了“试验方法”（见第6章，2012年版的第5章）；

- 更改了“检验规则”（见第7章，2012年版的第6章）；

- 更改了“标志、包装、运输和贮存”（见第8章，2012年版的第7章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

——1999年首次发布为JC/T 849—1999；2012年第一次修订。

——本次为第二次修订。

- 珍珠岩助滤剂

- 范围

本文件规定了珍珠岩助滤剂的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及贮存。

本文件适用于天然珍珠岩矿砂经高温焙烧膨胀后再粉碎加工制成的用于食用类和非食用类液体过滤用助滤剂。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

### GB 5009.11  食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.76  食品安全国家标准 食品添加剂中砷的测定

# GB/T 6003.1   试验筛 技术要求和检验 第1部分:金属丝编织网试验筛

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9724  化学试剂 pH值测定通则

### JC/T 209  膨胀珍珠岩

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 分类和标记

  - 分类

珍珠岩助滤剂按照用途分为食用类和非食用类两类。代号依次为S、F。每类产品按渗透率大小分为分为快速、中速和慢速三种型号，代号依次为K、Z、M。

  - 标记

- 珍珠岩助滤剂标记由产品名称、本文件编号、类别和型号组成。

示例：食用类中速型珍珠岩助滤剂，标记为：珍珠岩助滤剂JC/T 849—SZ。

- 要求

  - 外观质量

- 外观、应为白色或浅灰色粉状物体。

  - 性能要求

    - 珍珠岩助滤剂的理化指标应符合表1规定。

- 珍珠岩助滤剂的理化指标要求

| 项目 | K | Z | M |
| --- | --- | --- | --- |
| 堆积密度/(g/cm3) | ＜0.15 | ＜0.2 | ＜0.25 |
| 悬浮物/% | ≤35.0 | ≤20.0 | ≤10.0 |
| 102 μm筛余量/% | ≤80.0 | ≤50.0 | ≤10.0 |

    - 食用类珍珠岩助滤剂的卫生指标应符合表2规定。

- 食用类珍珠岩助滤剂的卫生指标要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 水可溶物/% | ≤0.2 |
| pH | 5～11 |
| 干燥减量/% | ≤3.0 |
| 灼烧减量/% | ≤7.0 |
| 无机砷（以As计）/（mg/kg） | ≤3.0 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤4.0 |

- 试验方法

  - 外观检查

将少许试样置于白纸上，在自然光下用肉眼观察。

  - 堆积密度

按JC/T 209的规定进行。

  - 悬浮物

    - 仪器和设备

      - 分析天平：精度不低于0.01 g。

      - 量筒：100 mL，分度值不大于1 mL。

      - 电热干燥箱：室温～200 ℃，控温精度±2 ℃。

      - 干燥器。

      - 漏斗：下口直径不小于15 mm。

    - 试验步骤

      - 将试样置于干燥箱中，在（105±5）℃干燥至恒重，取出放在干燥器中冷却到室温。

      - 准确称量量筒质量（精确至0.01 g），然后将试样用漏斗松散地装入量筒内，精确至（50±1）mL。再次称量加入试样后的量筒和试样的质量（精确至0.01 g）。

      - 向盛试样的量筒内内注入蒸馏水，直至（100±1）mL。放置5 min后，将量筒中上面的悬浮物取出，干燥后称量（精确至0.01 g）。

    - 结果计算

悬浮物ω按公式（1）计算：

ω=m2m1−m×100…………………………………… （1）

式中：

ω								 ——悬浮物，%；

m2——悬浮物的质量，单位为克（g）；

m1——试样和量筒的质量，单位为克（g）；

m ——量筒的质量，单位为克（g）。

取两个平行测定结果的算术平均值作为报告值。分析结果按GB/T 8170修约，并保留至小数点后两位数。

    - 允许差

两个平行测定结果的平均相对误差应不大于15%，否则，应重新测定。

  - 102 μm筛余量

    - 仪器和设备

      - 标准筛：应符合GB/T 6003.1的规定。

      - 中楷羊毛笔：毛长25 mm～30 mm。

      - 分析天平：精度不低于0.01 g。

    - 试验步骤

称取约10 g样品，精确至0.01 g，放入102 μm标准筛内。手持筛子的上端轻轻摇动，用中楷羊毛笔将样品轻轻刷下，直至无粉粒下落为止，然后将剩余物仔细刷出称量，精确至0.01 g。

    - 结果计算

102 μm筛余量ω1按公式（2）进行计算：

ω1=m3m4×100	(2)

式中：

ω1								——102 μm筛余量，%；

m3——筛余物质量，单位为克（g）；

m4——样品质量，单位为克（g）。

取两个平行测定结果的算术平均值作为报告值。分析结果按GB/T 8170修约，并保留至小数点后两位数。

    - 允许差

两个平行测定结果的平均相对误差应不大于15%，否则，应重新测定。

  - 水可溶物

    - 仪器设备及材料

      - 蒸发皿：100 mL。

      - 滤膜过滤器：与过滤膜配套。

      - 过滤膜：材质为聚四氟乙烯或其他材质的过滤膜，孔径为0.45 μm。

      - 真空泵与过滤设备。

      - 电热恒温干燥箱：室温～300 ℃，控温精度±2 ℃。

    - 试样溶液的制备

称取10.0 g试样，精确至0.01 g，置于250 mL烧杯中，加入100 mL水，咋水浴中加热2 h，期间搅拌，并补水至原体积。冷却后，用滤膜过滤器过滤，如滤液浑浊，再次抽滤。用水清洗烧杯和滤渣至滤液100 mL，此溶液用于测定水可溶物和pH。

    - 试验步骤

移取50 mL试液（见6.5.2）至预先于105 ℃下干燥至质量恒定的蒸发皿中，在105 ℃下干燥2 h，冷却30 min，称重。

    - 结果计算

水可溶物ω2按公式（3）进行计算：

ω2=（m7-m6）×100m5×50×100…………………………………… （3）

式中：

ω2								——水可溶物，%；

m7——干燥后残渣和蒸发皿的质量，单位为克（g）；

m6——干燥后蒸发皿的质量，单位为克（g）；

100 ——试样溶液的体积，单位为毫升（mL）；

50  ——移取试样溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m5——试样的质量，单位为克（g）。

试验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.01%。

  - pH

    - 仪器设备

      - pH计：精度0.02。

    - 试验步骤

- 取适量6.5.2中试液，按GB/T 9724的规定进行。

  - 干燥减量

    - 仪器设备及材料

      - 分析天平：精度不低于0.0001 g。

      - 称量瓶：φ30 mm×25 mm。

      - 电热恒温干燥箱：室温～300 ℃，控温精度±2 ℃。

    - 分析步骤

在预先于105 ℃下干燥至质量恒定的称量瓶中称取约2 g试样，精确至0.0001 g ，在105 ℃下干燥2 h，冷却30 min，称量。

    - 结果计算

干燥减量ω3按公式（4）进行计算：

ω3=m10-m9m8×100…………………………………… （4）

式中：

ω3								 ——干燥减量，%；

m10——试样和称量瓶的质量，单位为克（g）；

m9 ——干燥后试样和称量瓶的质量，单位为克（g）；

m8 ——试样的质量，单位为克（g）。

试验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.2%。

  - 灼烧减量

    - 仪器设备及材料

      - 分析天平：精度不低于0.0001 g。

      - 瓷坩埚：50 mL。

      - 高温炉：室温～1200 ℃，控温精度±20 ℃。

    - 分析步骤

在预先于950 ℃～1050 ℃下灼烧至质量恒定的瓷坩埚中称取约0.25 g试样，精确至0.0001 g ，在950 ℃～1050 ℃下灼烧2 h，冷却30 min，称量。

    - 结果计算

灼烧减量ω4按公式（5）进行计算：

ω4=m13-m12m11×100…………………………………… （4）

式中：

ω4								 ——干燥减量，%；

m13——试样和瓷坩埚的质量，单位为克（g）；

m12——灼烧后试样和瓷坩埚的质量，单位为克（g）；

m11——试样的质量，单位为克（g）。

试验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.5%。

  - 无机砷（以As计）

    - 仪器设备及材料

      - 分析天平：精度不低于0.01 g。

      - 盐酸溶液：1+3。

    - 试样溶液的制备

称取10 g试样，精确至0.01 g，置于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸溶液，盖上表面皿，缓慢加热至沸，并保持沸腾15 min，冷却，静置使不溶物沉降。将溶液过滤至100 mL容量瓶中，用热水洗涤烧杯三次（尽量使不溶物留在烧杯中），每次10 mL，最后用15 mL热水洗涤滤纸，滤饼并入100 mL容量瓶中。冷却后用水稀释至刻度，摇匀。此溶液用于无机砷、铅含量的测定。

    - 分析步骤

移取10.00 mL试样溶液（见6.9.2），按GB 5009.11或GB 5009.76的规定进行。

  - 铅（Pb）

移取10.00 mL试样溶液（见6.9.2），按GB 5009.12中第一法石墨炉原子吸收光谱法或第二法氢化物原子荧光光谱法的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

    - 出厂检验

出厂检验项目为外观质量、堆积密度、102 μm筛余量。

    - 型式检验

型式检验项目为第5章规定的所有项目。有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品投产或产品定型鉴定时；

- 正常生产时，每一年进行一次；

- 原材料、生产工艺、设备等发生较大变化，可能影响产品质量时；

- 停产一年以上，重新恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

  - 批量与抽样

    - 以同一矿源、同一类别、同一型号的珍珠岩助滤剂，以50 t为一批，不足50 t仍按一批计。

    - 从每检验批的产品中的不同位置随机抽取10袋，从每个袋中抽取1kg，然后混合均匀，按四分法缩分到2.5kg，放到干燥容器中备检验用。

  - 判定规则

检验结果全部符合本文件要求时，判定该批产品合格。若有任何一项指标不符合本文件要求时，应重新加倍抽样对该项指标进行复验，若复验结果全部符合本文件要求时，仍判定该批产品合格；否则判定该批产品不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 产品外包装上应标明：产品标记、生产单位名称及地址、生产日期或批号、净含量、防雨、防潮、防晒标识。

    - 每批产品应附有产品合格证。产品合格证应包括产品标记、生产日期或批号、生产厂单位名称及地址，并加盖生产单位检验部门的检验章及检验人员印记。

  - 包装

产品采用袋装。包装袋内附无毒衬膜、外用无毒编织袋或牛皮纸袋。包装封口前须排气。每袋净质量为15 kg±0.2 kg 、20 kg±0.2 kg，特殊包装供需双方协商。

  - 运输及贮存

    - 产品在运输过程中应防止雨、雪、日晒、受潮、重压、污染和人为损坏；不得与有毒、有害和挥发性物质混装；装卸过程中严禁抛掷和用铁钩提拉。

    - 产品应贮存在清洁干燥处；不得与有毒、有害和挥发性物质一起贮存；不得直接接触地面；防止雨、雪、日晒、受潮、重压。

- （资料性）
水在不同温度时的黏度系数

表A.1规定了水在不同温度时的黏度系数。

表A.1  水在不同温度时的黏度系数                  单位为厘泊

| 温度/℃ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.794 | 1.732 | 1.674 | 1.619 | 1.568 | 1.519 | 1.473 | 1.429 | 1.387 | 1.348 |
| 10 | 1.310 | 1.274 | 1.239 | 1.206 | 1.175 | 1.145 | 1.116 | 1.088 | 1.060 | 1.034 |
| 20 | 1.009 | 0.984 | 0.960 | 0.938 | 0.916 | 0.894 | 0.874 | 0.855 | 0.836 | 0.816 |
| 30 | 0.800 | 0.783 | 0.767 | 0.751 | 0.735 | 0.720 | 0.706 | 0.692 | 0.679 | 0.666 |

_________________________________