《珍珠岩助滤剂》行业标准

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本标准依据工信厅科函[2022]94号文《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》，修订JC/T 849—2012《珍珠岩助滤剂》行业标准，计划号为2022-0089T-JC。本标准由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。

- 主要工作过程

- 2022年5月底，接到标准修订任务后，立即成立标准起草工作小组。在标准的前期调研阶段，起草小组通过对有关珍珠岩助滤剂的相关国家标准、行业标准、以及国内外主要生产企业和使用单位的技术标准特点进行分析研究，在调研企业的过程中，认真听取企业的建议和意见；对于方法的修订点，糅合企业的实际数据和试验室的验证情况综合考量，保障标准的合理性、引领性、科学性、先进性。并采集有代表性的样品进行了测试分析，初步形成了本标准的工作组讨论稿。

- 2022年12月23日在湖南长沙市召开的全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会年会上对《珍珠岩助滤剂》工作组讨论稿进行了研讨，参会的相关委员、专家对标准进行逐字逐句讨论，提出了很多有实际意义的修改意见，会后，标准起草小组根据讨论意见进行修改，形成了标准征求意见稿。

- 标准编制原则和主要内容

- （一）编制原则

- 标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，尽可能与国际同行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

#### 主要技术内容

- 本标准与JC/T 849—2012相比，主要做了如下修改：

- 更改了“规范性引用文件”。原规范性引用文件中的几项标准，在此次修订过程中不再引用，因此对规范性引用文件作出了更改。

- 增加了“术语和定义”。按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定增加次章节。

- 更改了“分类和标记”。本次修订简化了此部分，将“食用类珍珠岩助滤剂主要用于酒、糖、医药、饮料、食用油、食用胶味素等液体的过滤。非食用类珍珠岩助滤剂主要用于化工、轻工、冶金、环保等领域工业液体的过滤。其他型号的产品，由供需双方协商确定”删除，进一步简化了分类和标记，修改后更简洁明了。

- 更改了“要求”。在5.2中删除了“滤液流量”和“渗透率”测试项目及相应指标。据珍珠岩助滤剂生产厂家和用户反映，这两个测试项目所使用的仪器设备为非标设备，市场上很难购买，设备不统一会直接影响结果的准确性，且产品下游用户对这两项指标几乎不做要求。根据珍珠岩助滤剂的实际应用情况，修改了“悬浮物”和“102 μm筛余量”的指标要求。根据珍珠岩助滤剂应用过程中的要求：食用类珍珠岩助滤剂的卫生指标要求中将盐酸可溶物和三氧化二铁含量两项指标删除，pH指标由“6～10”修改为“5～11”，铅（Pb）含量“≤3.0”修改为“≤4.0”。将“烧失量”修改为“灼烧减量”，指标由“≤2.0”修改为“≤7.0”，并修改了灼烧减量的测试方法，方法中由灼烧温度700℃调整为950℃-1050℃。增加“干燥减量”指标和测试方法，指标确定为“≤3.0”。

- 更改了“检验规则”。将型式检验的内容进行了修改。

- 更改了“标志、包装、运输和贮存”。修改后与企业实际情况更加贴切。

- 其他编辑性修改。

- 主要试验情况分析

（一）验证情况

验证试验是根据先进科学、合理可行的原则，通过对试验数据的分析、处理和试验过程的观察等，制定标准的试验条件及试验方法，保证本标准所列的试验方法具有很强的实操性。

标准编制组尽量收集样品，做到新增加的指标和修订的方法更加合理，使其具有代表性和普遍性。标准编制组收集5个样品进行试验验证，为了验证指标的适用性，对珍珠岩助滤剂样品进行悬浮物的验证试验，具体验证结果见表1-表3。

表1  快速珍珠岩助滤剂悬浮物试验验证结果

| 编号 | 规格型号 | 悬浮物/% | 平均值/% | 绝对误差/% | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 32.43 | 31.76 | 1.35 | 4.25 |
|  |  | 31.08 |  |  |  |
| 2 | K | 37.98 | 37.00 | 1.96 | 5.29 |
|  |  | 36.02 |  |  |  |
| 3 | K | 26.93 | 25.48 | 2.90 | 11.38 |
|  |  | 24.03 |  |  |  |
| 4 | K | 30.45 | 31.34 | 1.79 | 5.71 |
|  |  | 32.24 |  |  |  |
| 5 | K | 23.76 | 22.20 | 3.13 | 14.10 |
|  |  | 20.63 |  |  |  |

从表1的测定数据可以看出，快速珍珠岩助滤剂悬浮物最大值为37.98%，最小值为20.63%，其中有4个样品满足指标要求，1个样品不满足要求，快速珍珠岩助滤剂悬浮物合格率为80%。5个样品的平行测定结果的平均相对误差钧不大于15%。

表2  中速珍珠岩助滤剂悬浮物试验验证结果

| 编号 | 规格型号 | 悬浮物/% | 平均值/% | 绝对误差/% | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z | 15.34 | 14.62 | 1.45 | 9.92 |
|  |  | 13.89 |  |  |  |
| 2 | Z | 22.56 | 23.32 | 1.51 | 6.48 |
|  |  | 24.07 |  |  |  |
| 3 | Z | 18.54 | 17.38 | 2.33 | 13.41 |
|  |  | 16.21 |  |  |  |
| 4 | Z | 13.87 | 14.60 | 1.45 | 9.93 |
|  |  | 15.32 |  |  |  |
| 5 | Z | 14.76 | 15.32 | 1.11 | 7.24 |
|  |  | 15.87 |  |  |  |

从表2的测定数据可以看出，中速珍珠岩助滤剂悬浮物最大值为24.07%，最小值为13.87%，其中有4个样品满足指标要求，1个样品不满足要求，中速珍珠岩助滤剂悬浮物合格率为80%。5个样品的平行测定结果的平均相对误差钧不大于15%。

表3  慢速珍珠岩助滤剂悬浮物试验验证结果

| 编号 | 规格型号 | 悬浮物/% | 平均值/% | 绝对误差/% | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M | 12.34 | 11.52 | 1.65 | 14.32 |
|  |  | 10.69 |  |  |  |
| 2 | M | 7.89 | 8.41 | 1.04 | 12.37 |
|  |  | 8.93 |  |  |  |
| 3 | M | 9.45 | 8.88 | 1.13 | 12.72 |
|  |  | 8.32 |  |  |  |
| 4 | M | 9.31 | 8.70 | 1.23 | 14.14 |
|  |  | 8.08 |  |  |  |
| 5 | M | 6.54 | 6.19 | 0.70 | 11.31 |
|  |  | 5.84 |  |  |  |

从表3的测定数据可以看出，慢速珍珠岩助滤剂悬浮物最大值为12.34%，最小值为5.84%，其中有4个样品满足指标要求，1个样品不满足要求，慢速珍珠岩助滤剂悬浮物合格率为80%。5个样品的平行测定结果的平均相对误差钧不大于15%。

标准编制组收集5个样品进行102 μm筛余量试验验证，为了验证指标的适用性，对珍珠岩助滤剂样品进行102 μm筛余量的验证试验，具体验证结果见表4-表6。

表4  快速珍珠岩助滤剂102μm筛余量试验验证结果

| 编号 | 规格型号 | 102μm筛余量/% | 平均值/% | 绝对误差/% | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 73.71 | 75.16 | 2.91 | 3.87 |
|  |  | 76.62 |  |  |  |
| 2 | K | 85.76 | 83.84 | 3.85 | 4.59 |
|  |  | 81.91 |  |  |  |
| 3 | K | 65.01 | 66.66 | 3.31 | 4.97 |
|  |  | 68.32 |  |  |  |
| 4 | K | 71.09 | 68.60 | 4.98 | 7.26 |
|  |  | 66.11 |  |  |  |
| 5 | K | 67.56 | 69.58 | 4.05 | 5.82 |
|  |  | 71.61 |  |  |  |

从表4的测定数据可以看出，快速珍珠岩助滤剂102μm筛余量最大值为85.76%，最小值为71.09%，其中有4个样品满足指标要求，1个样品不满足要求，慢速珍珠岩助滤剂102μm筛余量合格率为80%。5个样品的平行测定结果的平均相对误差钧不大于15%。

表5  中速珍珠岩助滤剂102μm筛余量试验验证结果

| 编号 | 规格型号 | 102μm筛余量/% | 平均值/% | 绝对误差/% | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z | 45.12 | 46.70 | 3.16 | 6.77 |
|  |  | 48.28 |  |  |  |
| 2 | Z | 55.45 | 54.42 | 4.07 | 7.48 |
|  |  | 51.38 |  |  |  |
| 3 | Z | 36.98 | 37.93 | 1.90 | 5.01 |
|  |  | 38.88 |  |  |  |
| 4 | Z | 40.76 | 41.79 | 2.06 | 4.93 |
|  |  | 42.82 |  |  |  |
| 5 | Z | 38.01 | 36.50 | 3.02 | 8.27 |
|  |  | 34.99 |  |  |  |

从表5的测定数据可以看出，中速珍珠岩助滤剂102μm筛余量最大值为55.45%，最小值为34.99%，其中有4个样品满足指标要求，1个样品不满足要求，慢速珍珠岩助滤剂102μm筛余量合格率为80%。5个样品的平行测定结果的平均相对误差钧不大于15%。

表6  慢速珍珠岩助滤剂102μm筛余量试验验证结果

| 编号 | 规格型号 | 102μm筛余量/% | 平均值/% | 绝对误差/% | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M | 11.42 | 12.2 | 1.56 | 12.79 |
|  |  | 12.98 |  |  |  |
| 2 | M | 9.54 | 9.10 | 0.89 | 9.78 |
|  |  | 8.65 |  |  |  |
| 3 | M | 6.98 | 6.50 | 0.97 | 14.92 |
|  |  | 6.01 |  |  |  |
| 4 | M | 5.52 | 5.96 | 0.89 | 14.93 |
|  |  | 6.41 |  |  |  |
| 5 | M | 7.96 | 8.42 | 0.91 | 10.81 |
|  |  | 8.87 |  |  |  |

从表6的测定数据可以看出，慢速珍珠岩助滤剂102μm筛余量最大值为12.98%，最小值为5.52%，其中有4个样品满足指标要求，1个样品不满足要求，慢速珍珠岩助滤剂102μm筛余量合格率为80%。5个样品的平行测定结果的平均相对误差钧不大于15%。

标准编制组收集5个食品类珍珠岩助滤剂样品进行干燥减量试验，为了验证指标的适用性，对食品类珍珠岩助滤剂样品进行干燥减量的验证试验，具体验证结果见表7。

表7  食用类珍珠岩助滤剂干燥减量试验验证结果

| 编号 | 干燥减量/% | 平均值/% | 绝对差值/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.52 | 3.45 | 0.14 |
|  | 3.38 |  |  |
| 2 | 1.69 | 1.78 | 0.17 |
|  | 1.86 |  |  |
| 3 | 2.43 | 2.52 | 0.18 |
|  | 2.61 |  |  |
| 4 | 2.87 | 2.92 | 0.11 |
|  | 2.98 |  |  |
| 5 | 2.00 | 2.08 | 0.17 |
|  | 2.17 |  |  |

从表7的测定数据可以看出，食用类珍珠岩助滤剂干燥减量最大值为3.52%，最小值为1.69%，其中有4个样品满足指标要求，1个样品不满足要求，食用类珍珠岩助滤剂干燥减量合格率为80%。5个样品在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.2%。

标准编制组收集5个食品类样品进行灼烧减量试验验证，为了验证指标的适用性，对食品类珍珠岩助滤剂样品进行灼烧减量的验证试验，具体验证结果见表8。

表8  食用类珍珠岩助滤剂灼烧减量试验验证结果

| 编号 | 干燥减量/% | 平均值/% | 绝对差值/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.12 | 7.98 | 0.27 |
|  | 7.85 |  |  |
| 2 | 6.45 | 6.65 | 0.40 |
|  | 6.85 |  |  |
| 3 | 5.45 | 5.65 | 0.40 |
|  | 5.85 |  |  |
| 4 | 7.34 | 7.56 | 0.44 |
|  | 7.78 |  |  |
| 5 | 6.12 | 6.28 | 0.32 |
|  | 6.44 |  |  |

从表8的测定数据可以看出，食用类珍珠岩助滤剂灼烧减量最大值为8.12%，最小值为5.45%，其中有3个样品满足指标要求，2个样品不满足要求，食用类珍珠岩助滤剂灼烧减量合格率为60%。5个样品在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.5%。

标准编制组收集5个食品类样品进行铅（Pb）含量试验验证，为了验证指标的适用性，对食品类珍珠岩助滤剂样品进行铅（Pb）含量的验证试验，具体验证结果见表9。

表9  食用类珍珠岩助滤剂铅（Pb）含量试验验证结果

| 编号 | 铅（Pb）含量/（mg/kg） | 平均值/（mg/kg） | 绝对差值/（mg/kg） | 精密度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.55 | 3.61 | 0.12 | 3.32 |
|  | 3.67 |  |  |  |
| 2 | 2.62 | 2.78 | 0.33 | 11.87 |
|  | 2.95 |  |  |  |
| 3 | 2.98 | 2.86 | 0.23 | 8.04 |
|  | 2.75 |  |  |  |
| 4 | 3.34 | 3.44 | 0.25 | 7.27 |
|  | 3.55 |  |  |  |
| 5 | 1.89 | 1.98 | 0.18 | 9.09 |
|  | 2.07 |  |  |  |

从表9的测定数据可以看出，食用类珍珠岩助滤剂铅（Pb）含量最大值为3.67mg/kg，最小值为1.89mg/kg，其中有5个样品全部满足指标要求，食用类珍珠岩助滤剂铅（Pb）含量合格率为100%。5个样品在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不超过算术平均值的20%。

（二）验证情况分析

从验证结果可以看到，检测项目合格率在60%-100%，从验证的情况来看，在试验过程中，方法执行得当，顺利，珍珠岩助滤剂的指标是科学的、测定方法是合理可行的。

四、标准中涉及专利情况

本标准不涉及专利。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

珍珠岩助滤剂是一种具有固定粒径的粉末状产品，可通过选择小直径的选择性矿物砂获得，然后用纯净气体加热并在立式炉中进行选择，通过研磨和清洁获得膨胀。珍珠岩助滤剂的物理外观性质为固体白色粉末，其化学性质基于无定形玻璃为原料，主要元素组成为钾、钠和铝硅酸盐等组分。在900℃及以上高温环境下基于物理燃烧形成。因此其可以实现无菌无毒的性质，同时不存在外部污染且性质较为稳定，不包含有机物质混杂。通过产品种类的扩展而形成的堆积密度，粒度搭配以及不同孔径的选择，深加工后的珍珠岩助滤剂具有有害金属少，化学稳定性强，其粒径内部的堆积密度低等优点，同时精深加工后的过滤效果也很优异。珍珠岩助滤剂具有成本低，制备工艺简单等特点，广泛用于各种液体技术手段下的过滤流程。目前，珍珠岩助滤剂已广泛应用于化工、制糖、食品、水处理、饮料、医药及纺织工业等。

珍珠岩是火山爆发时喷发出的岩浆遇水急骤冷却而形成的一种岩，在工业上称为珍珠岩。珍珠岩助滤剂的工艺是将原矿破碎、干燥、精选、然后在膨胀炉中800℃-1200℃急热，由封闭在珍珠岩内的气体和水蒸发产生的压力，使珍珠岩颗粒膨胀，得膨胀珍珠岩，再经破碎、风选、分级而得珍珠岩助滤剂产品。随加热方法和条件不同，可制得不同性能的珍珠岩助滤剂。

珍珠岩助滤剂是一种由惰性非晶玻璃粒子组成的白色固体粉末，化学性质稳定。在生产加工过程中成分没有发生任何化学变化，成分与原矿一样。本身不含有机物，经高温膨胀，达到灭菌的效果。无毒无味、物理化学性质稳定、耐酸耐碱是珍珠岩助滤剂的最大优点，其各个颗粒是不规则的曲卷片状，形成滤饼时有80-90的孔隙率，各颗粒有许多毛细孔相通，可以快速过滤，而且能扑捉1微米以下的粒子，是一种优质的过滤介质。被广泛用于饮料、食品、制药等行业。其对过滤的液体颜色、味道、香味无影响。被列于美国国家科学院出版的美国食品化学法典中，被世界各国普遍采用。珍珠岩助滤剂最早是由美国人发明的,在欧美日得到普及和广泛应用。

我国珍珠岩储量丰富，且高品位矿较多，已探明产地有40余处，其中信阳上天梯为亚洲第一、世界第二大珍珠岩矿床，储量为1.27亿t，属高品位矿。据美国USGS统计，世界珍珠岩储量约为7.7亿t。2007年-2018年国外珍珠岩矿产量变化趋势来看，国外对珍珠岩的开采量呈逐年递增趋势。珍珠岩矿储量较丰富的国家有中国、希腊、美国、土耳其、日本、匈牙利及墨西哥等，而主要消费国有美国、日本、韩国、德国、意大利、西班牙、比利时等。中国所开采的珍珠岩矿主要用于国内消费，如2017年国内珍珠岩原矿产量达到328万t，需求量为341万t；而珍珠岩产品产量达到327.50万t，需求量为310.34万t，基本满足自产自销。

国内珍珠岩助滤剂应用领域中高端产品较少，应加强高端产品的研发，在助滤剂领域，利用膨胀珍珠岩的多孔性作为吸附剂，可吸附溶液中重金属离子、去除水面浮油。新莱特公司利用膨胀珍珠岩为原料制备改性助滤剂，在污水处理、食用油中的五脱等方面有着明显的特效，可替代活性碳、活白土，制备工艺简单且成本较低。膨胀珍珠岩的离子交换能力很低，日本Kasai M通过水热合成法在膨胀珍珠岩表面合成LTA分子筛制备具有化学吸附能力的助滤剂，可吸附Zn等重金属。助滤剂中对膨胀珍珠岩表面进行修饰改性以提高其吸附能力及针对性，这些都将极大程度提升珍珠岩矿的附加值。

标准发布实施后可提高和稳定产品质量和改善产品性能，预计可以提高产品的售价，也可以根据产品的性能，选择优胜劣汰，提高产品的利用率，为生产企业带来直接的经济效益，更加促进行业的发展。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

经过广泛查阅，尚未找到有关的国际标准和国外先进标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与现行相关法律、法规、规章无抵触之处，与相关标准特别是强制性标准完全协调。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在征求意见和审查的过程中并无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

本标准建议为建材行业推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

组织措施：为了推广贯彻本标准，本标准批准后，建议由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会组织进行宣贯，以便大家知晓和执行。

技术措施：标准修订颁布后，由各质检机构依据本标准进行对珍珠岩助滤剂进行检验。

实施日期：本标准批准后，建议在六个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准参照JC/T 849—2012标准进行了修订，新标准发布后，废止JC/T 849—2012。

十二、其它应予说明的事项

无其它应予说明的问题。