《膨润土悬浮性测定方法》

编制说明

《膨润土悬浮性测定方法》标准编制工作组

一、工作简况

- （一）任务来源

本文件依据工业和信息化部办公厅2021年07月19日工信厅科函〔2021〕159号文件“工业和信息化部办公厅关于印发2021年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知”制定，计划号为：2021-0723T-JC。本文件由中国建筑材料联合会提出，由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC406）归口。

- （二）主要工作过程

膨润土广泛应用于冶金、铸造、钻探、石油化工、轻工、农林牧和建筑等领域，享有“万能粘土”的美誉。近年来膨润土产业研发投入持续加大，既有传统行业的技术革新和进步，技术和装备水平也日益提高，其中在土木工程中的应用越来越引起人们的重视，并取得较大的市场规模和显著的发展前景。随着非金属矿行业的快速发展，膨润土的用量日益增大，其质量的优劣直接影响到下游产品的质量，而悬浮性的大小对膨润土产品质量优劣起着至关重要的作用。

接到制定任务后，迅速成立标准起草小组。在标准的前期调研阶段，由于国内没有相关的膨润土悬浮性测定方法标准，因此一方面和业内主要技术专家进行了初步的联络和探讨，另一方面查阅相关技术文件、借鉴德国土木工程用膨润土悬浮性测定标准DIN 4127，结合国内膨润土发展现状和特点，制定适合现阶段发展的膨润土悬浮性测定方法标准。

2022年09月02日在江苏苏州新浒酒店召开了非金属矿产品及制品相关标准研讨、宣贯培训暨非金属矿产业技术交流会，邀请业内专家及地区领军企业技术骨干，对该标准草案进行研讨，经过小组讨论和分析，依据业内专家提出的意见和建议进一步完善。

2022年12月24日，在湖南省长沙三景韦尔斯利酒店召开的全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会年会暨非金属矿产业高峰论坛上，相关委员及行业专家对《膨润土悬浮性测定方法》行业标准进行了再次研讨，标准编制工作组根据专家的意见对工作组讨论稿进行修改完善，形成了标准征求意见稿。

- 二、标准编制原则和主要内容

- （一）编制原则

标准修订遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行表述。

- （二）主要内容

- 1、适用范围

本文件规定了膨润土悬浮性测定的方法提要、试剂和材料、仪器设备、膨润土泥浆制备、测定步骤、结果表示。本文件适用于膨润土悬浮性的测定。

- 2、术语和定义

（1）膨润土泥浆：指由水和膨润土按一定比例所配制的半流体。

（2）膨润土泥浆密度：指配制的膨润土泥浆单位体积的质量。

（3）膨润土悬浮性：指膨润土泥浆可浮起的压强值。

- 3、方法提要

固定膨润土泥浆密度，以膨润土泥浆浮起小球的压强来表示膨润土的悬浮性能，单位为N/m2。

- 4、试剂和材料

（1）水：配制膨润土泥浆所用水应不低于GB/T 6682中规定的三级水。

（2）膨润土：试验所用膨润土样品含水量应不大于15%

- 5、仪器设备

（1）电子天平：精度不低于0.01 g。

（2）搅拌器：转速50 r/min～6000 r/min，叶片直径42 mm。

（3）塑料烧杯：2 L，精度不低于2 mL。

（4）悬浮性测试仪。测试仪结构如图1所示，测试仪小球技术参数如表1所示。

（5）行程螺杆。

（6）秒表：精度不低于0.2 s。

（7）刮板。

标引序号说明：

1——锁环；

2——钢板弹簧；

3——螺栓；

4——托架；

5——平板；

6——橡胶圈；

7——标准球组、重钢球组（选用）；

8——平底杯；

9——内六角螺钉；

10——垫片；

11——自锁螺母（隐藏式）。

### 图1  膨润土悬浮性测试仪

### 表1  悬浮球技术参数

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 玻璃（ρ=2.7 g/cm3） |  |  |  |  |  | 钢（ρ=7.8 g/cm3） |  |  |  |
| 直径/mm | ### 2.9 | ### 4.2 | ### 5.8 | ### 7.6 | ### 10.6 | ### 15.1 | ### 4.0 | ### 5.0 | ### 6.0 | ### 7.0 |

- 6、膨润土泥浆制备

（1）称取50.00 g膨润土样品，950.00 g水，精确至0.01 g，膨润土和水的质量记为m。

（2）将水倒入塑料烧杯内，30 s内加入称量好的膨润土样品，放置搅拌器，使叶片处于膨润土泥浆中部，启动搅拌器，搅拌10 min，注意及时用刮板将挂壁的膨润土样品刮入烧杯内，并搅拌均匀。

（3）静置水化配制好的膨润土泥浆16 h，记录泥浆体积，记为V。

（4）按照公式ρ=m/V计算出泥浆密度。

（5）按上述步骤，配制两份膨润土泥浆，并依次编号。

- 7、测定步骤

（1）将水化好的膨润土泥浆搅拌5 min，转速3000 r/min。

（2）将搅拌后的膨润土泥浆倒入膨润土悬浮性测试仪的样品杯，静置1 min。

（3）启动测试仪手杆，当小球距膨润土泥浆表面5 mm时，静置1 min。

（4）继续扭动测试仪手杆，使小球在30 s～60 s时间内浸入膨润土泥浆。

（5）记录浸入膨润土泥浆的最小球的编号。

（6）移出测试小球，清洗并恢复测试仪器。

（7）按照上述测定步骤，测定完两份膨润土泥浆样品，当测定结果一致时，结束测定，否则应重新称样测定。

- 8、结果表示

根据浸入膨润土泥浆中最小球的编号在下表中查询膨润土样品悬浮压强。悬浮球编号和悬浮性对照表见表2。

### 表2  悬浮球与悬浮压强对照表

| ### 泥浆密度 ### （g/cm3） | ### 悬浮压强 ### (N/m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 小球编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| ### 1.02 | ### 6.9 | ### 10.0 | ### 13.8 | ### 18.1 | ### 25.2 | ### 35.9 | ### 39.8 | ### 49.8 | ### 59.7 | ### 70.0 |
| ### 1.03 | ### 6.8 | ### 9.8 | ### 13.6 | ### 17.8 | ### 25.3 | ### 35.4 | ### 39.7 | ### 49.7 | ### 59.5 | ### 69.8 |
| ### 1.07 | ### 6.7 | ### 9.7 | ### 13.4 | ### 17.5 | ### 24.4 | ### 34.8 | ### 39.5 | ### 49.5 | ### 59.3 | ### 69.5 |
| ### 1.12 | ### 6.5 | ### 9.4 | ### 12.9 | ### 16.9 | ### 23.6 | ### 33.6 | ### 39.2 | ### 49.1 | ### 58.8 | ### 68.9 |
| ### 1.17 | ### 6.2 | ### 9.0 | ### 12.5 | ### 16.4 | ### 22.8 | ### 32.5 | ### 38.9 | ### 48.7 | ### 58.4 | ### 68.4 |
| ### 1.22 | ### 6.0 | ### 8.7 | ### 12.1 | ### 15.8 | ### 22.0 | ### 31.4 | ### 38.6 | ### 48.4 | ### 57.9 | ### 67.9 |
| ### 1.27 | ### 5.8 | ### 8.4 | ### 11.6 | ### 15.2 | ### 21.3 | ### 30.3 | ### 38.3 | ### 48.0 | ### 57.5 | ### 67.4 |
| ### 1.32 | ### 5.7 | ### 8.1 | ### 11.2 | ### 14.7 | ### 20.5 | ### 29.2 | ### 38.0 | ### 47.6 | ### 57.0 | ### 66.9 |

- 三、主要试验情况分析

验证试验是根据先进科学、合理可行的原则，通过对试验数据的分析、处理和试验过程的观察等，制定标准的试验条件及试验方法，保证本文件所给出的试验方法建立在科学、可行的基础上，尽可能在现有条件下，使标准完善。标准工作组对本文件中的试验方法进行了验证，标准起草小组收集了共5组不同企业的膨润土样品，按本文件给出的测定方法进行了验证试验，结果详见下表3。

表3  悬浮性指标验证数据

| 序号 | 悬浮压强（N/m2） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 |
| 测试1 | 12.5 | 8.4 | 9.7 | 6.5 | 13.6 |
| 测试2 | 12.5 | 8.4 | 9.7 | 6.5 | 13.6 |

从表3的验证试验结果来看，样品测试试验结果一致性及平行性较好，具有参考价值。因此，经过验证实验证明本文件中制定的试验方法是合理可行的、也是完全可靠的。

- 四、标准中涉及专利情况

本文件经起草小组认真调研和核查，未发现涉及到相关企业、单位和个人的专利。

- 五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

膨润土，又称斑脱岩、膨土岩等，是以蒙脱石为主要矿物成分的粘土岩—蒙脱石粘土岩，其含量为40%～90%，是一种相对较软的岩石。由于蒙脱石具有特殊的结晶结构，使其具有优良的吸水膨胀性、分散悬浮性、可塑性、胶体性、触变性、流变性、吸附性、粘结性、润滑性，以及阳离子交换性等性能，广泛用于石油、化工、冶金以及环保等工业部门。随着我国经济建设的快速发展和对膨润土的不断深入研究和开发应用，膨润土在土木工程中的应用越来越引起人们的重视，并取得较大的市场规模和显著的发展前景。2021年世界膨润土产量约为1800万吨，其中中国膨润土产量约为250万吨，产量仅次于美国430万吨和印度350万吨。2021年中国膨润土表观需求量约为225.3万吨，进口数量为14.64万吨，同比增长23.6%，进口价格降至250美元/吨；出口数量为39.38万吨，同比增加32.7%，出口价格突破400美元/吨。据统计，我国现有膨润土矿山和加工企业270余家，企业生产规模普遍较小，规模以上企业仅有20多家，形成河北、浙江和辽宁三大膨润土生产基地。

目前膨润土已在工农业生产24个领域100多个部门中应用，包含300多个产品。在国外，膨润土主要用于铸造、泥浆和铁精砂团三大方面，其消费量占总消费量的75%以上。美国是主要的膨润土消费国，目前美国膨润土市场是英国市场的10倍左右，在未来的几十年中，美国仍将是世界上最大的膨润土生产和消费国。我国膨润土资源丰富，资源储量居世界第一位，膨润土在土木工程领域中应用众多，包括定向穿越，顶管，打桩，盾构，连续墙等。随着我国土木工程建设的不断发展，以及膨润土产品的不断开发，土木工程用膨润土产品市场需求量以年增长3%的速度逐年增加。土木工程用膨润土主要利用膨润土的分散悬浮性，通过膨润土泥浆使渣土、钻屑能够顺利输送，排出，避免刀盘卡死和泥浆输送管道的堵塞。但我国现行膨润土标准中并无关于悬浮性能评价的方法标准，导致无法准确评价土木工程用膨润土的悬浮性能，工程施工中由于膨润土泥浆悬浮性不合格会引起掌子面垮塌、刀盘卡死、废泥浆管道堵死、耐压井仓不能保压等等问题，不但造成工期延误，还带来较大的经济损失。因此，行业内迫切需要能够准确评价膨润土悬浮性能的标准。

随着市场上各行业对膨润土的需求量不断增加，相应产品的测试标准也日益凸显，尤其膨润土悬浮性的测试方法没有准确的规范，更没有相关统一的标准。由此看来，膨润土悬浮性测试标准的制定是非常必要的，若能严格执行本文件，对于膨润土悬浮性的统一测试、评定方法以及产品质量的提升，促进我国膨润土行业乃至非金属矿行业深加工技术的发展，都有着非常重要的作用和意义。

- 六、采用国际标准和国外先进标准情况

经检索，德国发布了土木工程用膨润土悬浮性测定的相关标准，DIN 4127 Erd-und Grundbau-Prüfverfahren für stützflüssigkeiten im Schlitzwandbau und für deren Ausgangsstoffe。

- 七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与现行相关法律、法规、规章无抵触之处，与相关标准特别是强制性标准完全协调。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件在制定的过程中，没有出现重大分歧意见。

- 九、标准性质的建议说明

本文件建议为行业推荐性标准。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

随着工业水平的不断提高，市场对于膨润土的产品关注更多的是产品的安全性能和使用效果，只有不断的进行研发和试验才可以保证产品的质量。

组织措施：本标准批准发布后，建议由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会组织进行宣贯，便于大家知晓和执行。

技术措施：为膨润土的生产、加工、应用企业相关检测技术人员培训检测方法。

实施日期：本标准批准后，建议在六个月后实施。

- 十一、废止现行相关标准的建议

无。

- 十二、其它应予说明的事项

无。