ICS 73.080

CCS Q 69

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T 2270—20XX

代替JC/T 2270—2014

膨润土无机凝胶

Bentonite inorganic gel

征求意见稿

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替JC/T 2270—2014《膨润土无机凝胶》，与JC/T 2270—2014相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了“术语和定义”（见第3章）；

- 增加了“产品标记”（见4.2）；

- 更改了“5%分散体表观粘度”、“膨胀指数”、“pH值”、“铅”和“砷”理化性能要求（见5.2，2014年版的4.2）；

- 增加了“白度”、“触变指数”、“汞”、“镉”理化性能要求（见5.2）；

- 增加了“白度”试验方法（见6.5）；

- 增加了“触变指数”试验方法（见6.8）；

- 增加了“汞和镉”试验方法（见6.9）；

- 删除了型式检验中“国家质量监督机构提出型式检验要求时”（见2014年版的6.1.2）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——2014年首次发布为JC/T 2270—2014；

——本次为第一次修订。

膨润土无机凝胶

- 范围

本文件规定了膨润土无机凝胶的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以膨润土为原料经提纯、烘干、改性等深加工工艺制得的无机凝胶。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5950  建筑材料与非金属矿产品白度测量方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 15343  滑石化学分析方法

GB/T 20973  膨润土

JC/T 2059  膨润土膨胀指数试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

表观粘度  apparent viscocity

非牛顿流体在剪切流动的过程中某一剪切力下剪切应力与剪切速率的比值。

触变指数  thixotropy index

不同转速条件下粘度的比值，表示材料维持自身形状的能力。

- 分类与标记

  - 分类

膨润土无机凝胶按粘度高低分为高粘度和低粘度两类，代号分别为GN和DN。

  - 标记

膨润土无机凝胶标记由产品名称、本文件号、分类代号组成。

示例1：高粘度膨润土无机凝胶，产品标记为：膨润土无机凝胶-JC/T 2270-20XX-GN。

示例2：低粘度膨润土无机凝胶，产品标记为：膨润土无机凝胶-JC/T 2270-20XX-DN。

- 要求

  - 外观

膨润土无机凝胶应为浅黄色/白色粉末或片状。

  - 理化性能

膨润土无机凝胶理化性能要求应符合表1的规定。

- 膨润土无机凝胶理化性能要求

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高粘度（GN） | 低粘度（DN） |
| 5%分散体表观粘度/(mPa·s) | ≥1000 | ≥300 |
| 膨胀指数/(mL/2g) | ≥50 | ≥20 |
| 1%分散体胶体率/% | ≥98 | ≥90 |
| 白度/% | ≥60 | —— |
| pH值 | 8～11 |  |
| 水分(105 ℃)/% | ≤10.0 |  |
| 触变指数 | ≥6.0 |  |
| 铅（Pb）/(mg/kg) | ≤15.0 |  |
| 砷（As）/(mg/kg) | ≤3.0 |  |
| 汞（Hg）/(mg/kg) | ≤1.0 |  |
| 镉（Cd）/(mg/kg) | ≤1.0 |  |

- 试验方法

  - 外观

正常光照下目测检查。

  - 5%分散体表观粘度

    - 仪器

6.2.1.1  高速搅拌机：转速范围为0 r/min～8000 r/min，可手动调节；Φ45 mm锯齿形圆形分散盘。

6.2.1.2  粘度计：旋转型粘度计或至少具有四种转速的等效粘度计。

6.2.1.3  天平：精度不低于0.01 g。

6.2.1.4  量筒：100 mL。

6.2.1.5  圆罐：250 mL。

    - 试验步骤

6.2.2.1  用量筒量取70 mL蒸馏水于洁净干燥的250 mL的圆罐中，将圆罐置于高速搅拌机下，分散盘浸没至蒸馏水体积高度2/3处。

6.2.2.2  开启高速搅拌机，将转速慢慢调至1000 r/min，在此搅拌条件下加入5.00 g膨润土无机凝胶。搅拌3 min后，然后将搅拌转速提高到3500 r/min搅拌2 min，加入30 mL蒸馏水继续搅拌5 min。停止后取下圆罐。

6.2.2.3  将圆罐放置24 h后置于旋转式粘度计中测试粘度，选定 4 号转子，放低粘度计直到转子轴杆上的凹槽（浸没标记）刚好接触到试料。必要时调节粘度计水平。

6.2.2.4  在水平面上缓慢移动容器，使转子位于容器的中心，将粘度计转速调节到60转并让粘度计运转，转到12圈后读出表盘读数，表盘读数乘以该转子和转速相对应的系数为表观粘度值。

    - 结果表示

以两次平行测定结果的算术平均值为最终测定结果，平行测定结果的绝对偏差应小于10 mPa·s。

  - 膨胀指数

按JC/T 2059的规定执行。

  - 1%分散体胶体率

    - 仪器

6.4.1.1  同6.2.1.1、6.2.1.3、6.2.1.4、6.2.1.5；

6.4.1.2  具塞玻璃量筒：100 mL。

    - 试验步骤

6.4.2.1  用100 mL量筒量取70 mL蒸馏水于洁净干燥250 mL的圆罐中，将圆罐置于高速搅拌机下,分散盘浸没至蒸馏水体积高度2/3处。

6.4.2.2  开启高速搅拌机，将转速慢慢调至1000 r/min，在此搅拌条件下加入1.50 g膨润土无机凝胶。搅拌3 min后，然后将搅拌转速提高到3500 r/min搅拌2 min，加入80 mL蒸馏水继续搅拌5 min。停止后取下圆罐。

6.4.2.3  将悬浮液转移到100 mL具塞玻璃量筒中至100 mL刻度处，盖紧塞子。静置24 h，然后记录悬浮液固液相界面的刻度值，记为H。

    - 结果计算

胶体率（X）按公式（1）计算：

- X=H100×100……………………………………………（1）

式中：

X——胶体率，%。

H——悬浮液固液相界面的刻度值。

    - 结果表示

以两次平行测定结果的算术平均值为最终测定结果，平行测定结果的绝对偏差应小于2。

  - 白度

按GB/T 5950的规定执行。

  - pH值

    - 仪器设备及材料

- 6.6.1.1  分析天平：精度不低于0.0001 g。

- 6.6.1.2  带石棉网的调温电炉。

- 6.6.1.3  酸度计：精度不低于0.02。

- 6.6.1.4  烧杯：250 mL，100 mL。

- 6.6.1.5  量筒：100 mL。

- 6.6.1.6  漏斗。

- 6.6.1.7  滤纸：慢速。

- 6.6.1.8  蒸馏水：经煮沸除去二氧化碳，冷却至室温，pH值为6.8～7.2。

    - 试验步骤

6.6.2.1  称取5 g试样(精确至0.0001 g)，置于250 mL烧杯中。

6.6.2.2  往烧杯中倒入10 mL蒸馏水，用玻璃棒仔细搅拌，使试样完全润湿后，再倒入90 mL蒸馏水，并在烧杯外壁标出液面高度。

6.6.2.3  置烧杯于电炉上煮沸后，将电炉的调温旋扭调至300 W以下，低温微沸5 min(在微沸过程中，应不断搅拌并补充蒸失的水量)，取下，冷却到室温。

6.6.2.4  用酸度计测定冷却后的悬浮液的pH值。

    - 结果表示

以两次平行测定结果的算术平均值为最终测定结果，平行测定结果的绝对偏差应小于2。

  - 水分（105 ℃）

按GB/T 20973的规定执行。

  - 触变指数

    - 仪器

6.8.1.1  旋转黏度计：当采用牛顿流体黏度计时，其转子速度应有6 r/min和60 r/min两种；当采用非牛顿流体黏度计时，若其转子速度设置不同，允许用5.6 r/min和65 r/min替代。

6.8.1.2  恒温浴槽：在20 ℃～100 ℃范围内可调，且恒定水温的误差不大于0.2 ℃。

6.8.1.3  温度计：精度为0.1 ℃。

6.8.1.4  容器：按所使用旋转式黏度计的说明书确定容器形状和尺寸。

    - 试样制备

试样应从检验批中随机抽取，并在试验室置放不少于24 h。测试前，应按该试样使用说明书规定的配合比，在（23±0.5）℃的室温下进行拌合均匀后，作为测定胶液黏度的试样。试样应均匀、色泽一致，无结块并满足旋转式黏度计测试需要。

    - 试验步骤

6.8.3.1  将盛有试样的容器放入已升温至试验温度的恒温浴（槽）中，使试样温度与试验温度（23±0.5）℃平衡，并保持试样温度均匀。

6.8.3.2  将6 r/min（或5.6 r/min）的转子垂直浸入试样中的部位，并使液面达到转子液位标线。

6.8.3.3  按黏度计说明书规定的操作方法开动黏度计，读取旋转的指针稳定后的第一次读数。关闭马达后再重新起动两次，分别读取指针第二次和第三次稳定后的读数。

6.8.3.4  将6 r/min（或5.6 r/min）的转子更换为60 r/min（或65 r/min）的转子，重复上述步骤，测量其指针稳定后的读数，共三次。

    - 结果计算

触变指数（It）按公式（2）计算：

It=η6η60…………………………………………………………（2）

式中：

It   ——触变指数；

η6 ——6 r/min试样黏度值，单位mPa·s；

η60——60 r/min试样黏度值，单位mPa·s。

    - 结果表示

以三次平行测定结果的算术平均值为最终测定结果，平行测定结果的绝对偏差应小于0.2，结果按GB/T 8170修约至小数点后一位有效数字。

  - 铅（Pb）、砷（As）、汞（Hg）和镉（Cd）

按GB/T 15343的规定执行。

- 检验规则

  - 检验分类

    - 出厂检验

膨润土无机凝胶的出厂检验项目：5%分散体表观粘度、膨胀指数、1%分散体胶体率、触变指数、铅、砷、汞、镉。

    - 型式检验

型式检验项目包括第 5 章的全部要求。在下列情况下进行型式检验：

a) 新产品投产或产品定型鉴定时；

b) 正常生产时，每 1 年进行一次；

c) 原材料、生产工艺、设备等发生较大变化，可能影响产品质量时；

d) 产品停产 1 年以上，重新恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

  - 组批原则

同一批原料、同一生产工艺、同一类别、稳定连续生产的膨润土无机凝胶，以10 t为一批量。以10 t为一批次，不足10 t仍按一批计。

  - 抽样方法与判定规则

    - 抽样方法

袋装膨润土无机凝胶采用等间距抽样。抽样间距用批量的总袋数N除以样本大小n，取其整数部分表示，记为(N/n)。将批量总袋数顺序编号，从 1 到(N/n)袋随机抽取第一个子样，然后每隔(N/n)-1袋抽一个子样。

    - 样本大小和总样量

以袋包装的样本大小不应少于 40 袋，依次从每一抽样袋中采取100 g子样。合并全部子样组成该检验批的样本。样本经充分混合，分成相等的两份，一份送检，一份备查。当N少于40袋时，应在每袋中抽取子样，总样量不少于2 kg。

    - 判定规则

产品各项质量指标符合第 5 章的要求时，判定该批产品合格。当产品的某项质量指标不符合第5章要求时，应加倍抽样复验不合格项，若复验结果符合第 5 章的要求时，仍判定该批产品合格；若复验结果至少有一项不符合第 5 章的要求时，则判定该批产品不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 外包装袋上应标明产品名称、产品标记、净含量、生产单位名称和地址、防雨防潮标识等。

    - 每批产品应附有产品合格证。产品合格证应包括产品标记、产品批号、检验日期、检验结论、生产单位名称和地址，并加盖生产企业检验部门检验章及检验人员印记。

  - 包装

采用塑料编织袋或纸袋，包装袋应干燥、清洁、卫生。每袋净重（25±0.25）kg或（50±0.5）kg。

  - 运输

    - 运输车厢或船舱，应清洁卫生、无积水、无异味。运输过程中注意防雨、防潮。

    - 装卸过程中，严禁直接钩包和摔包、翻滚。

  - 贮存

    - 贮存场所：一般入库贮存。露天或堆棚只适宜短期存放。

    - 贮存条件：库存膨润土无机凝胶应注意开窗通风；露天存放，底部应垫隔潮板，顶部遮盖雨蓬。

    - 贮存方式：包装袋一律平卧堆放，层高不超过20袋。

    - 贮存期限：贮存有效期为24个月。

- ________________________________