《膨润土无机凝胶》

编制说明

《膨润土无机凝胶》标准编制工作组

一、工作简况

- （一）任务来源

本文件依据工业和信息化部办公厅2022年05月13日工信厅科函〔2022〕94号文件“工业和信息化部办公厅关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知”制定，计划号为：2022-0088T-JC。本文件由中国建筑材料联合会提出，由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC406）归口。

- （二）主要工作过程

膨润土无机凝胶是以膨润土为主要原料，经提纯、钠化改型、磷化改性及胶化等工序生产出来的一种具有高附加值的胶体类产品，是天然硅铝镁酸盐增稠流变剂，白色、无毒、无刺激性，是最有商业用途的无机高分子类增稠剂。根据国家关于资源节约和可持续发展的精神以及国内膨润土无机凝胶的实际情况和使用需求的新变化，JC/T 2270—2014已不能满足膨润土无机凝胶产业发展现状。因此，从统一行业技术指标和测试方法、指导企业生产和产品销售目的出发，对该标准做出修订。

2022年5月13日接到本标准的修订任务后，为更好地完成本标准的修订工作，立即成立标准工作小组。工作小组对原标准JC/T 2270—2014相关指标及测试方法进行了多次的研究和讨论，查阅了膨润土无机凝胶相关标准文献以及国内外主要的生产企业和使用单位的技术特点；其次对国内外膨润土无机凝胶行业现状进行调研分析，并采集了具有代表性产品进行了试验验证测试分析。在此基础上，形成了标准工作组讨论稿。

2022年12月24日，在湖南省长沙三景韦尔斯利酒店召开的全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会年会暨非金属矿产业高峰论坛上，相关委员及行业专家对《膨润土无机凝胶》行业标准进行了指标及测试方法研究讨论，工作小组根据专家的意见对工作组讨论稿进行了修改完善，形成了标准征求意见稿。

- 二、标准编制原则和主要内容

- （一）编制原则

标准修订遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行表述。

- （二）主要内容

本文件与JC/T 2270—2014相比，主要技术做了如下更改：

1.更改了“5%分散体表观粘度”指标。原标准中“5%分散体表观粘度”高粘度指标（≥500）和低粘度指标（≥100）均低于当前市场膨润土无机凝胶粘度值（高粘度≥1000，低粘度≥300），与行业现状不符合，对市场无指导性作用，不能规范市场、引领行业发展。

2.更改了“膨胀指数”指标。原标准中“膨胀指数”高粘度指标（≥20）和低粘度指标（≥10）不能满足当前市场膨润土无机凝胶膨胀指数要求（高粘度≥50，低粘度≥20），对企业生产无指导性作用，不能规范市场产品要求，引领行业健康发展。

3.增加了“白度”理化指标。白度是膨润土无机凝胶材料的一项重要指标，尤其是应用于牙膏、化妆品等领域的膨润土无机凝胶，其数值大小直接影响产品外观及质量。

4.增加了“触变指数”理化指标。触变指数是判定膨润土无机凝胶触变性能的重要物理参数。对于选择特定应用和点胶方式具有重要的指导意义，其数值大小决定于膨润土无机凝胶产品触变性能，直接影响产品质量及用途，是保证产品质量的重要物理指标之一。

5.更改了“铅和砷”指标，增加“汞和镉”卫生指标。随着无机凝胶行业的不断发展，标准中“铅”和“砷”卫生指标已不能满足当前市场需求。

6.增加了“白度、触变指数、汞和镉”试验方法。按照增加的理化性能要求，增加相应的试验方法，符合标准编制规则。

- 三、主要试验情况分析

验证试验是根据先进科学、合理可行的原则，通过对试验数据的分析、处理和试验过程的观察等，制定标准的试验条件及试验方法，保证本文件所给出的试验方法建立在科学、可行的基础上，尽可能在现有条件下，使标准完善。为考察本标准的实用性，同时也使本标准更具说服力，在本标准的修订过程中，工作小组收集了全国膨润土无机凝胶9家企业产品进行了验证试验。具体试验验证情况结果见表1。

表1  膨润土无机凝胶指标验证

| 检验项目 | 企业检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5%分散体表观粘度/(mPa·s) | 870 | 350 | 760 | 280 | 430 | 1500 | 1150 | 460 | 680 |
| 膨胀指数/(mL/2g) | 48 | 30 | 45 | 20 | 15 | 55 | 50 | 24 | 36 |
| 1%分散体胶体率/% | 98 | 94 | 97 | 90 | 92 | 99 | 98 | 93 | 96 |
| 白度/% | 75 | 70 | 73 | 65 | 67 | 80 | 75 | 68 | 72 |
| pH值 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 水分(105 ℃)/% | 7.4 | 9.3 | 8.1 | 12.4 | 10.7 | 6.2 | 6.8 | 10.1 | 8.6 |
| 触变指数 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 5.7 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 6.7 |
| 铅（Pb）/(mg/kg) | 11.5 | 12.8 | 11.7 | 14.2 | 13.5 | 10.6 | 11.3 | 13.2 | 12.4 |
| 砷（As）/(mg/kg) | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 2.3 |
| 汞（Hg）/(mg/kg) | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| 镉（Cd）/(mg/kg) | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |

由表1可知，9家企业膨润土无机凝胶检验结果中5%分散体表观粘度最高为1500mPa·s，最低为280mPa·s；膨胀指数最高为55mL/2g，最低为15mL/2g；1%分散体胶体率最高为99%，最低为90%；白度最高为80%，最低为65%；pH值最高为10，最低为7；水分最高为12.4%，最低为6.2%；触变指数最高为6.9，最低为5.7；铅含量最高为14.2mg/kg，最低为10.6mg/kg；砷含量最高为2.8mg/kg，最低为1.6mg/kg；汞含量最高为1.0mg/kg，最低为0.3mg/kg；镉含量最高为0.9mg/kg，最低为0.2mg/kg。

从9家企业验证试验的具体数据来看，企业膨润土无机凝胶产品80%以上试验结果均在修订的指标范围内，故本标准修订的技术指标是科学合理的，试验方法也是可靠的。

- 四、标准中涉及专利情况

本文件经起草小组认真调研和核查，未发现涉及到相关企业、单位和个人的专利。

- 五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

膨润土经深加工处理制备的高附加值产品-无机凝胶，由于自身具备阳离子交换容量高、吸附性能好、黏度高、耐酸碱性、流变特性、胶体性能等特点，通常可作为触变剂、增稠剂、分散剂、悬浮剂、稳定剂等广泛地应用于建材、环保、日化、制药、洗涤、陶瓷、玻璃、造纸、铸造、电池等行业，是一种具备多性能、多用途的产品，能够获得巨大的社会效益和经济效益。

2021年中国膨润土表观需求量约为225.3万吨，进口数量为14.64万吨，同比增长23.6%，进口价格降至250美元/吨；出口数量为39.38万吨，同比增加32.7%，出口价格突破400美元/吨。据统计，我国现有膨润土矿山和加工企业270余家，企业生产规模普遍较小，规模以上企业仅有20多家，形成河北、浙江和辽宁三大膨润土生产基地。

研究表明，在科技迅猛发展、研究方法不断改进、研究体系不断完善的今天，人们对膨润土无机凝胶矿物的成分、结构、属性的不断深入了解，结合市场对矿物原料需求的日益增加，促使膨润土无机凝胶的市场应用越来越广泛。例如，膨润土无机凝胶由于较好的吸附性能在环境污染治理和环境材料研制方面发挥了非常重要的作用，主要涉及环境科学、环境化学、环境工程、环境监测与评价等方面，并取得了较好的进展。

随着膨润土无机凝胶及下游产业的不断发展，JC/T 2270-2014《膨润土无机凝胶》标准中的多项内容与当前膨润土无机凝胶的生产和应用现状不符，尤其是粘度、膨胀指数、重金属元素等指标要求，不利于膨润土无机凝胶产业生产技术水平的提升，已不能起到规范膨润土无机凝胶产业的作用。

本次标准的修订在查阅了大量相关标准技术资料的基础上，针对国内生产厂家和用户进行了多方调研，不仅对于生产和使用上存在差异性的指标逐个进行验证，通过试验最终确定产品技术指标，对规范和整顿膨润土无机凝胶产品市场，打击粗制滥造产品，提供强有力的依据，必将有效提高行业的产品质量，带动膨润土无机凝胶整个行业的经济效益，引领、规范膨润土无机凝胶行业高质量发展。

- 六、采用国际标准和国外先进标准情况

未采用国际标准和国外先进标准。

- 七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与现行相关法律、法规、规章无抵触之处，与相关标准特别是强制性标准完全协调。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件在制定的过程中，没有出现重大分歧意见。

- 九、标准性质的建议说明

本文件建议为行业推荐性标准。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

随着工业水平的不断提高，市场对于膨润土无机凝胶产品关注更多的是产品的性能和使用效果，只有不断的进行研发和试验才可以保证产品的质量。

组织措施：本标准批准发布后，建议由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会组织进行宣贯，便于大家知晓和执行。

技术措施：为膨润土无机凝胶的生产、加工、应用企业相关检测技术人员培训检测方法。

实施日期：本标准批准后，建议在六个月后实施。

- 十一、废止现行相关标准的建议

本标准为修订标准，发布实施后，建议将JC/T 2270—2014《膨润土无机凝胶》建材行业标准废止。

- 十二、其它应予说明的事项

无。