《石英砂粒度测定方法》

编制说明

《石英砂粒度测定方法》标准编制工作组

一、工作简况

- （一）任务来源

本文件依据工业和信息化部办公厅2022年05月13日工信厅科函〔2022〕94号文件“工业和信息化部办公厅关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知”制定，计划号为：2022-0253T-JC。本文件由中国建筑材料联合会提出，由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC406）归口。

- （二）主要工作过程

石英砂又称硅砂，是由石英砂岩、石英岩或脉石英等加工而成，广泛应用于玻璃、陶瓷及耐火材料的制造或作为合金、橡胶、建筑材料、研磨材料和电子材料的原料、填料。目前国内石英砂各个品类的产品需求量都仍有一定上升空间，尤其是电子信息产业、电光源产业和光伏产业对石英砂的需求增长较快，而不同粒度的石英砂会直接影响其提纯效率及其在各领域内的应用效果。

2022年5月13日接到制定任务后，立即成立标准工作小组。工作小组一方面和业内主要企业和技术专家进行了初步的联络和探讨，另一方面查阅了石英砂相关标准文献以及国内外主要的生产企业和使用单位的技术特点，其次对国内外石英砂粒度测定方法技术现状进行调研分析，在此基础上，形成了标准工作组讨论稿。

2022年12月24日，在湖南省长沙三景韦尔斯利酒店召开的全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会年会暨非金属矿产业高峰论坛上，相关委员及行业专家对《石英砂粒度测定方法》行业标准进行了研究讨论，工作小组根据专家的意见对工作组讨论稿进行了修改完善，形成了标准征求意见稿。

- 二、标准编制原则和主要内容

- （一）编制原则

标准修订遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行表述。

- （二）主要内容

- 1、适用范围

本文件规定了石英砂粒度测定的干法筛分、湿法筛分、激光衍射法和测试报告。本文件适用于石英砂粒度的测定。

- 2、干法筛分

（1）仪器设备及材料：振筛机、试验筛、电热干燥箱、秒表、软毛刷、塑料烧杯。

（2）试验步骤：1）称取试样50 g（准确至0.01 g），倒入带有筛底的标准筛内，盖上筛盖在振筛机上进行筛分（筛分时间按标准筛筛孔尺寸确定）；2）到达筛分规定的时间后停机，取出标准筛（包括筛盖和筛底），倒出筛底内试样，重新装上筛底和筛盖，在振筛机上进行检查筛分1 min后，再次取出标准筛，称量筛底试样。如未到达筛分终点，则继续筛分1 min。如此反复，直至到达筛分终点。然后称量筛余物和筛下物。

（3）结果计算：筛余物X1和筛下物X2含量按公式（1）和公式（2）计算。

X1=m1m×100………………………………（1）

X2=1-X1×100……………………………（2）

式中：

X1——筛余物，%；

X2——筛下物，%；

m ——试样质量，单位为克（g）；

m1 ——筛余物质量，单位为克（g）。

（4）结果表示：以两次平行测定结果的算术平均值为最终测定结果，平行测定结果的绝对偏差应小于2%，结果按GB/T 8170修约至小数点后两位有效数字。

- 3、湿法筛分

（1）仪器设备及材料：天平、试验筛、水压控制装置、电热干燥箱、干燥器、盛水容器、烧杯、乙醇、带石棉网的调温电炉、玻璃棒、软毛刷、水。

（2）试验步骤：1）称取烘干后的试样20.00 g（准确至0.01 g），倒入500 mL的烧杯中，加入适量的乙醇或水，用玻璃棒搅拌，使试样完全润湿、分散；2）将已分散的试样倒入试验筛中，用水将烧杯及玻璃棒上的样品全部冲洗到试验筛内；3）将试验筛浸入注满水的盛水容器中，保持水面高出筛网10 mm～15 mm，轻轻摇动试验筛，淘洗1 min～2 min，直至大部分物料透过试验筛；4）用压力为0.02 MPa～0.03 MPa的低压水冲洗筛面上的物料（不应有试样溅出筛外），同时用软毛刷轻轻旋转刷洗筛上剩余物，直至透过筛网的水为清液，无试样透过为止；5）用蒸馏水将筛余物全部移至已知质量的150 mL烧杯中，置烧杯于调温电炉上，低温蒸发至干；6）将烧杯置于电热干燥箱中，在105 ℃的条件下干燥1 h，取出，放入干燥器中，冷却至室温，称量（精确至0.001 g）。

（3）结果计算：筛余量X3按公式（3）计算。

X3=m2-mam3×100……………………………（3）

式中：

X3——筛余量，%；

m2——烧杯和筛余物的总质量，单位为克（g）；

ma——烧杯的质量，单位为克（g）；

m3 ——试样质量，单位为克（g）。

（4）结果表示：以两次平行测定结果的算术平均值为最终测定结果，平行测定结果的绝对偏差应小于2%，结果按GB/T 8170修约至小数点后两位有效数字。

- 4、激光衍射法

（1）方法原理：颗粒样品以合适的浓度分散于适宜的液体或气体中，使其通过单色光束（通常为激光），当激光遇到颗粒后以不同角度散射，由多元探测器测量散射光，存储这些与散射图样有关的数值并用于随后的分析。通过适当的光学模型和数学过程，转化这些量化的散射数据，得到一系列离散的粒径段上的颗粒体积相对于颗粒总体积的百分比，从而得出颗粒粒度体积分布。

（2）仪器设备及材料：水和激光衍射粒度分布仪。

（3）样品检查及分散：目视或借助显微镜检查所要测定的试样，估计粒径范围和颗粒形状，并检查试样是否已被充分分散。若试样未充分分散，取代表性试样颗粒按照GB/T 20099的规定进行分散；若试样已被充分分散均匀且取样具有代表性，则测得的粒度分布结果仅对这一批样品有效。

（4）试验步骤：1）打开仪器主电源，预热仪器约20 min，开启泵机及超声波振动仪，检查仪器设备运行是否正常；2）根据试样性质设置泵机速度，确定超声波振动仪强度；3）打开计算机设备程序，设置试样的光学参数、试样编号，测定试样背景；4）将已分散试样加入试样池，控制浓度在测试范围内，待浓度稳定后开始测试，收集并处理数据；5）测定结束后，将管道和试样池中的溶液全部排除，并及时清洗；6）关闭电源，用水浸泡仪器搅拌器。

- 三、主要试验情况分析

验证试验是根据先进科学、合理可行的原则，通过对试验数据的分析、处理和试验过程的观察等，制定标准的试验条件及试验方法，保证本文件所给出的试验方法建立在科学、可行的基础上，尽可能在现有条件下，使标准完善。标准工作组对本文件中的试验方法进行了验证，标准起草小组共收集了13组不同的代表性石英砂样品，按本文件给出的干法筛分、湿法筛分和激光衍射法分别测定5组样品进行验证试验，检测结果详见表3、表4和表5。

表3  石英砂粒度干法筛分验证数据

| 测试次数 | 40目（0.380mm）标准筛筛余物/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 |
| 测试1 | 92.4 | 87.6 | 85.9 | 90.3 | 96.6 |
| 测试2 | 91.3 | 87.8 | 86.7 | 89.1 | 94.8 |

从表3的验证试验结果来看，样品测试试验结果一致性及平行性较好，绝对偏差均小于2%，具有参考价值。因此，经过验证实验证明本文件中制定的干法筛分测定方法是合理可行的。

表4  石英砂粒度湿法筛分验证数据

| 测试次数 | 200目（0.074mm）标准筛筛余量/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品6 | 样品7 | 样品8 | 样品9 | 样品10 |
| 测试1 | 95.8 | 97.2 | 94.3 | 98.2 | 96.3 |
| 测试2 | 96.4 | 96.8 | 95.7 | 97.5 | 95.1 |

从表4的验证试验结果来看，样品测试试验结果一致性及平行性较好，绝对偏差均小于2%，具有参考价值。因此，经过验证实验证明本文件中制定的湿法筛分测定方法是合理可行的。

表5  石英砂粒度激光衍射法验证数据

| 测试次数 | 检测结果/μm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品11 |  | 样品12 |  | 样品13 |  |
|  | D50 | D90 | D50 | D90 | D50 | D90 |
| 测试1 | 22.032 | 23.041 | 33.034 | 34.055 | 37.032 | 38.053 |
| 测试2 | 22.844 | 23.859 | 32.416 | 33.437 | 37.273 | 38.084 |
| 测试3 | 22.237 | 22.328 | 32.897 | 34.015 | 36.329 | 37.961 |

从表5的验证试验结果来看，样品测试试验结果一致性及平行性一般，原因分析是样品分散效果、放置时间等因素影响，需进一步规范统一测试条件。

总体而言，本标准规定的石英砂粒度干法筛分、湿法筛分和激光衍射法适用于不同粒度的石英砂测定，测试方法验证结果一致性及平行性较好，具有实际参考价值。因此，本文件中制定的试验方法是合理可行的。

- 四、标准中涉及专利情况

本文件经起草小组认真调研和核查，未发现涉及到相关企业、单位和个人的专利。

- 五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

国内的石英资源丰富，石英岩矿主要分布于青海及辽宁、陕西等地；石英矿岩主要分布于四川、湖南、江苏、浙江及山东等地；石英砂矿岩主要分布于福建、广东、广西的南部和海南西北部及山东北部这些沿海地带，还有西辽河东部、黄河中游及潘阳湖、骆马湖畔；脉石英矿则散布于四川、黑龙江、湖北等地的变质岩区。

从全国范围来讲，广东河源、江苏连云港、安徽凤阳、河南洛阳是石英石原料的主产区，我国石英石原材料供给相对较为集中。华南地区石英砂主要由广东河源供应，华东地区70%的玻璃原料由安徽凤阳供应，全国80%的高档石英原料由江苏东海供应。江苏太平洋石英制品股份有限公司（石英股份）是我国主要的高纯石英砂以及电子用石英产品主要供给企业。

2018年中国石英砂产量总计约为8255万t，其中普通石英砂产量约为4101万t，精制石英砂约为3518万t，高纯及超高纯石英砂产量约为636万t。从中国海关的进口统计来看，近几年我国石英砂进口量不断增长，且价格不断下降；我国石英砂出口相对有限，主要集中在精制石英砂的出口，出口地多为东南亚，台湾等地，出口价格也相对较低。

目前，高纯超细石英粉存在市场需求量越来越大、纯度要求越来越高、粒度要求越来越细、颗粒形态要求越来越球形化、粒度分布要求越来越窄的趋势。在光伏玻璃用石英砂中，石英砂粒子的大小会影响砂粒的熔化时间和玻璃成品的质量。传统的BET检测和筛系方法只能对干燥后的砂粒进行测量，且耗时长，没有完全自动化，不能直接运用到生产线上。现有的石英砂粒度检测方法均是多种方法结合，对不同粒径石英砂的检测需要不同的检测方法，以此提升石英砂测试精度。

国内现行粒度测定标准GB 2007.7-1987《散装矿产品取样、制样通则 粒度测定方法-手工筛分法》主要是针对粗粒矿产品进行筛分，GB/T 32649-2016《光伏用高纯石英砂》中粒度测试引用了SJ/T 10380-2012《工业用酸洗石英砂》关于粒度的测试方法，但其测定范围主要针对70μm～350μm，范围较窄，同样采用的是筛分法，而对于其它细粒产品尚无统一的测定方法标准，均是参照GB/T 19077-2016《粒度分布  激光衍射法》和GB/T 13220-1991《细粉末粒度分布的测定 声波筛分法》等，导致石英砂生产厂家和使用厂家无法就石英砂粒度测定结果达成统一，影响企业生产，产品销售和整个石英砂产业上下游沟通合作。

随着市场上各行业对石英砂的需求量不断增加，相应产品的测试标准也日益凸显，尤其石英砂粒度的测试方法没有准确的规范，更没有相关统一的标准。因此，石英砂粒度测试标准的制定是非常必要的，若能严格执行本文件，对于石英砂粒度的统一测试、评定方法以及产品质量的提升，促进我国石英砂行业乃至非金属矿行业深加工技术的发展，都有着非常重要的作用和意义。

- 六、采用国际标准和国外先进标准情况

未采用国际标准和国外先进标准。

- 七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与现行相关法律、法规、规章无抵触之处，与相关标准特别是强制性标准完全协调。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件在制定的过程中，没有出现重大分歧意见。

- 九、标准性质的建议说明

本文件建议为行业推荐性标准。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

随着工业水平的不断提高，市场对于石英砂产品关注更多的是产品的粒度和二氧化硅含量，只有不断的进行研发和试验才可以保证产品的质量。

组织措施：本标准批准发布后，建议由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会组织进行宣贯，便于大家知晓和执行。

技术措施：为石英砂的生产、加工、应用企业相关检测技术人员培训检测方法。

实施日期：本标准批准后，建议在六个月后实施。

- 十一、废止现行相关标准的建议

无。

- 十二、其它应予说明的事项

无。