《水镁石》行业标准

编制说明

一 、工作简况

（一）任务来源

本文件依据工信厅科函[2022]94号文《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》，制定《水镁石》行业标准，项目计划号为2022-0254T-JC。本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。

（二）主要工作过程

本标准于2022年4月底收到立项通知。接到制定任务后，成立了标准起草小组。起草小组首先查阅了水镁石矿产品国内外相关的标准文献，并对水镁石矿产品现状进行了调研，采集有代表性的水镁石样品进行了试验验证及测试分析，并征求了部分专家意见，形成了标准工作组讨论稿。

2022年12月24日在湖南长沙三景韦尔斯利酒店召开了《水镁石》建材行业标准研讨会，全国非矿标委会委员及全国有关生产企业、用户代表参加了会议。本次会议中对本标准工作组讨论稿中涉及的范围、要求、试验方法等内容进行了仔细认真的讨论，参会的专家和代表提出了意见和建议。标准起草小组之后对提出的意见进行整理，对标准工作组讨论稿进行修改和完善，并做了大量的验证试验，形成了标准征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容确定依据

（一） 标准编写原则

本标准根据我国水镁石行业的实际需要及生产状况而制定。结合水镁石产品的生产、销售、市场、质量监督的实际情况，我们对所收集到的资料通过对比、分析，标准工作组努力做到，使本标准既保持先进性，又能适合我国的国情，通过对国内主要生产企业和使用单位对水镁石技术的要求进行分析，制定了本标准的要求、试验方法、检验规则以及包装运输贮存等。

本标准编制依据“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的规定进行编写和表述。

- 标准主要内容及确定依据

本标准与JC/T 983—2005相比，主要做了如下修改：

（1）修改了适用范围。将“本标准适用于水镁石矿产品的质量检验和质量验收”修改为“本文件适用于耐火材料、造纸工业、化工领域用水镁石”。现行标准中水镁石分类较宽泛，随着水镁石研究技术的不断发展，水镁石及下游的应用领域不断细分拓宽，应根据水镁石应用领域进行分类，修改后使其针对性更强。

（2）修改了产品分类与标记。将水镁石产品按用途分为三类：耐火材料用水镁石、造纸工业用水镁石、化工领域用水镁石。标记由产品名称、本文件编号及产品代号组成。

（3）修改了要求中水镁石理化性能指标，按水镁石用途对理化性能指标进行分类规定。不同应用领域水镁石产品技术指标要求也不同，修改后与水镁石生产企业实际生产情况更加贴切，指导性和规范性更强。

（4）修改了测试方法。随着检测技术的提升，部分指标测试方法已改进，改进后可提高试验操作的准确率与效率。

（5）修改了检验规则、标志、包装、运输和贮存。对出厂检验和型式检验做了规定，并按水镁石产品的分类，使产品质量达到其要求，标志、运输和贮存方式更加科学合理。

三、主要试验（或验证）情况分析

（一） 验证情况

水镁石生产企业没有统一的规范标准用于指导生产和产品技术定型，导致生产状况混乱，产品质量参差不齐。因此急需制定适合的水镁石标准来规范企业生产，保证产品质量，促进水镁石行业的健康发展。为了验证试样在本标准中的方法是否可行，分别采用了不同公司水镁石样品进行验证，每个样品取两个平行样进行测定。

耐火材料用水镁石理化性能指标测定的样品数量为10个，将每种类别两次平行测定结果的平均值填入下表，试验结果见表4，合格率见图1：

表4  耐火材料用水镁石理化性能验证数据

| 项目 | 耐火材料用水镁石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标 要求 | 样1 | 样2 | 样3 | 样4 | 样5 | 样6 | 样7 | 样8 | 样9 | 样10 |
| MgO含量/% | ≥60.00 | 63.25 | 60.18 | 61.42 | 60.93 | 64.66 | 61.84 | 62.56 | 63.29 | 60.77 | 61.43 |
| CaO含量/% | ≤2.00 | 1.72 | 1.99 | 2.03 | 1.55 | 1.64 | 1.49 | 1.80 | 1.92 | 1.61 | 1.75 |
| Fe2O3含量/% | ≤0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.33 |
| 盐酸不溶物含量/% | ≤6.00 | 5.94 | 4.76 | 5.23 | 6.01 | 3.88 | 4.26 | 5.95 | 5.26 | 5.83 | 4.91 |
| 水分/% | ≤1.00 | 0.66 | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 0.55 | 0.93 | 0.42 | 0.68 | 0.75 | 0.84 |
| 白度/% | ≥85.00 | 86.21 | 86.94 | 88.33 | 87.59 | 85.10 | 88.96 | 84.62 | 87.15 | 88.36 | 84.11 |

图1  耐火材料用水镁石理化性能合格率数据图

从表4及图1可以看出，耐火材料用水镁石MgO指标最大值为64.66%，最小值为60.18%，10组数据全部满足指标要求，MgO指标合格率为100%，CaO指标最大值为2.03%，最小值为1.49%，其中9组数据满足指标要求，1组数据不满足指标要求，CaO指标合格率为90%，Fe2O3指标最大值为0.33%，最小值为0.19%，其中8组数据满足指标要求，2组数据不满足指标要求，Fe2O3指标合格率为80%，盐酸不溶物指标最大值为6.01%，最小值为3.88%，其中9组数据满足指标要求，1组数据不满足指标要求，Fe2O3指标合格率为90%，水分指标最大值为0.93%，最小值为0.55%，均小于60%，10组数据全部满足指标要求，水分指标合格率为100%，白度指标最大值为88.96%，最小值为84.11%，其中8组数据满足指标要求，2组数据不满足指标要求，白度指标合格率为80%。综上，耐火材料用水镁石验证合格率为90%。

造纸工业用水镁石理化性能指标测定的样品数量为10个，将每种类别两次平行测定结果的平均值填入下表，试验结果见表5，合格率见图2：

表5  造纸工业用水镁石理化性能验证数据

| 项目 | 造纸工业用水镁石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标要求 | 样1 | 样2 | 样3 | 样4 | 样5 | 样6 | 样7 | 样8 | 样9 | 样10 |
| MgO含量/% | ≥63.00 | 61.74 | 64.33 | 57.29 | 63.38 | 63.56 | 64.85 | 65.59 | 65.60 | 64.77 | 61.42 |
| CaO含量/% | ≤1.50 | 1.15 | 1.29 | 1.18 | 1.62 | 1.43 | 1.41 | 1.27 | 1.12 | 1.20 | 1.81 |
| Fe2O含量/% | ≤1.00 | 0.82 | 0.56 | 0.66 | 0.95 | 0.82 | 0.93 | 0.84 | 1.14 | 0.86 | 0.95 |
| 水分/% | ≤1.00 | 0.91 | 0.75 | 0.49 | 0.64 | 0.73 | 0.88 | 0.95 | 0.52 | 0.85 | 0.78 |
| 白度/% | ≥85.00 | 87.25 | 86.31 | 89.21 | 85.66 | 86.53 | 88.92 | 88.15 | 85.68 | 86.34 | 84.12 |

图2  造纸工业用水镁石理化性能合格率数据图

造纸工业用水镁石MgO指标最大值为65.60%，最小值为57.29%，其中7组数据全部满足指标要求，3组数据不满足指标要求，MgO指标合格率为70%，CaO指标最大值为1.81%，最小值为1.12%，其中8组数据满足指标要求，2组数据不满足指标要求，CaO指标合格率为80%，Fe2O3指标最大值为1.14%，最小值为0.56%，其中9组数据满足指标要求，1组数据不满足指标要求，Fe2O3指标合格率为90%，水分指标最大值为0.95%，最小值为0.49%，10组数据全部满足指标要求，水分指标合格率为100%，白度指标最大值为89.21%，最小值为84.12%，其中9组数据满足指标要求，1组数据不满足指标要求，白度指标合格率为90%。综上，造纸工业用水镁石验证合格率为86%。

化工领域用水镁石理化性能指标测定的样品数量为10个，将每种类别两次平行测定结果的平均值填入下表，试验结果见表6，合格率见图3：

表6  化工领域用水镁石理化性能验证数据

| 项目 | 化工领域用水镁石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标 要求 | 样1 | 样2 | 样3 | 样4 | 样5 | 样6 | 样7 | 样8 | 样9 | 样10 |
| MgO含量/% | ≥64.00 | 62.35 | 61.87 | 64.69 | 65.64 | 66.71 | 64.98 | 64.23 | 65.75 | 66.38 | 65.10 |
| CaO含量/% | ≤1.00 | 0.56 | 0.74 | 0.63 | 0.81 | 1.02 | 0.98 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 0.88 |
| Fe2O3含量/% | ≤1.50 | 1.26 | 1.09 | 1.68 | 1.54 | 1.17 | 1.09 | 0.98 | 1.45 | 1.23 | 0.95 |
| 水分/% | ≤2.50 | 2.18 | 2.49 | 2.60 | 2.58 | 2.11 | 2.34 | 2.25 | 2.19 | 2.61 | 2.42 |
| 氯化物/% | ≤0.50 | 0.38 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.35 | 0.42 | 0.46 | 0.31 | 0.39 | 0.44 |

图3  化工领域用水镁石理化性能合格率数据图

化工领域用水镁石MgO指标最大值为66.71%，最小值为61.87%，其中8组数据全部满足指标要求，2组数据不满足指标要求，MgO指标合格率为80%，CaO指标最大值为1.02%，最小值为0.56%，其中9组数据满足指标要求，1组数据不满足指标要求，CaO指标合格率为90%，Fe2O3指标最大值为1.68%，最小值为0.95%，其中8组数据满足指标要求，2组数据不满足指标要求，Fe2O3指标合格率为80%，水分指标最大值为2.61%，最小值为2.11%，其中7组数据满足指标要求，3组数据不满足要求，水分指标合格率为70%，氯化物指标最大值为0.52%，最小值为0.31%，其中9组数据满足指标要求，1组数据不满足指标要求，氯化物指标合格率为90%，综上，化工领域用水镁石验证合格率为82%。

（二） 验证情况分析

从验证结果可以看到，检测项目合格率在86%，从验证的情况来看，在试验过程中，方法执行得当，顺利，水镁石的指标是科学的、测定方法是合理可行的。

四、标准中涉及专利情况

本标准经起草小组认真调研和核查，未发现涉及到相关企业、单位和个人的专利。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

我国已探明水镁石资源总储量已超过2500万吨。辽宁凤城拥有我国最丰富的水镁石资源，储量为1000万吨；陕西宁强地区已探明水镁石储量为780万吨；吉林吉安已探明水镁石储量200万吨。2019年我国水镁石需求量80.9万t，其中，三级水镁原矿石需求量41.6万t；二级水镁原矿石需求量24.5万t；一级水镁原矿石需求量14.8万t。2018年我国水镁石原矿石市场规模为16211.0万元，2019年我国水镁石原矿石市场规模增长至17150.8万元，2014年以来我国水镁石原矿石市场规模复合增长率为13.56%。

水镁石矿广泛应用于耐火材料、造纸工业、制取氧化镁、氯化镁、环保等领域。水镁石含水量约31%，其热分解脱水温度介于420～520℃之间，该温度与一般物品的燃烧温度接近，因此可以用做耐火材料。水镁石具有白度高、粘着力强、基本不吸水等特点，在造纸工业中，水镁石在生产镁基亚硫酸盐纸浆过程中代替石灰，能够吸收使废浆水可循环利用，大大降低废浆水对环境的污染。我国有较为丰富的水镁石资源，可以利用水镁石具有含镁量高、分解吸热少、尾气易于处理等优点制备氯化镁，在受热分解时不易碎裂、强度较好、氯化反应快。直接煅烧水镁石可制备得到氧化镁，具有工艺简单，成本较低、节约能源、减少环境污染等优点。

通过此次标准的制定，对于规范水镁石行业发展具有重要作用，对水镁石产品的质量提升具有很好的推广前景。本次标准的制定在查阅了大量相关标准技术资料的基础上，针对国内生产厂家和用户进行了多方调研，对试验方法进行试验验证，体现了标准的科学性、先进性和可操作性，并能满足生产要求和用户使用要求。本次标准的制定，必将提升整个行业的经济效益。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

经过广泛查阅，尚未找到有关的国际标准和国外先进标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准

本文件是按照GB/T 1.1-2020给出的规则新制定的，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准无任何冲突。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件在修订的过程中，没有出现重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

本文件建议为建材行业推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

为了推广贯彻本标准，我们建议：

组织措施：标准颁布后，由全国非金属产品及制品标准化技术委员会举办《水镁石》标准宣贯会。

技术措施：标准颁布后，由各质检机构依据本标准进行对水镁石进行检验。

实施日期：本标准批准后，建议在六个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本文件为修订标准，本标准发布实施后，建议将JC/T  983—2005《水镁石》行业标准废止。

十二、其它应予说明的事项

无其它应予说明的问题。