ICS 73.080

CCS Q 69

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXX—20XX

膨胀珍珠岩吸水率测定方法

Method for determination of water absorption of expanded perlite

征求意见稿

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

膨胀珍珠岩吸水率测定方法

- 范围

本文件规定了膨胀珍珠岩吸水率测定的试剂和材料、仪器设备、样品制备、试验步骤、结果计算、测试报告。

本文件适用于膨胀珍珠岩吸水率的测定。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文件中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

吸水率  water absorption

在室内温度和压力条件下，将试样浸泡在纯净水中，进入颗粒材料内部的水分质量与材料质量之比的百分数。

- 试剂和材料

  - 水：浸泡样品所用水应不低于GB/T 6682中规定的三级水。

  - 膨胀珍珠岩：试验所用试样含水量应不大于1%。

- 仪器设备

  - 平底带盖的容器：含抗氧化、不吸附的滤网或其它隔离装置。

  - 天平：精度不低于0.01 g。

  - 计时器：精度不低于1 s。

  - 能保持容器里水平面不变的装置。

  - 鼓风干燥箱：控温范围室温至300 ℃，控温精度±2 ℃。

  - 滤纸。

  - 干燥器。

- 样品制备

将代表性样品放置在70 ℃的鼓风干燥箱内干燥至恒重，即每隔24 h称其质量变化小于0.1 g，随后放置在干燥器中冷却至室温。

- 试验步骤

  - 称量干燥样品50.00 g，精确至0.01 g，记为m0。将样品置于平底带盖容器内，安装滤网，使其距平底带盖容器口40 mm。

  - 将纯净水缓慢倒入平底带盖容器，使样品淹没，保持水面高于滤网平面20 mm，并开始计时。待样品浸泡1 h、8 h、24 h时，分别取出样品，用滤纸去除样品表面水，迅速称重，记为mi。继续将样品浸泡于纯净水中，每隔1 h称重，直至连续三次称重所得的质量变化不大于0.1 g，则最后一次称重为饱和水样品质量，记为m1。

- 结果计算

  - 吸水率W按公式（1）计算：

W=m1-m0m0×100……………………………………………（1）

式中：

W——吸水率，%；

m0——干燥样品在空气中的质量，单位为克（g）；

m1——水饱和样品在空气中的质量，单位为克（g）。

  - 测定浸泡1 h、4 h、8 h、12 h、24 h、36 h、48 h、72 h等时间段的吸水率，按公式（2）计算：

Wi=mi-m0m0×100……………………………………………（2）

式中：

Wi——样品浸泡ti时间后的吸水率，%；

m0——干燥样品在空气中的质量，单位为克（g）；

mi——样品浸泡ti时间后在空气中的质量，单位为克（g）。

  - 以两次平行测定结果的算术平均值为最终测定结果，平行测定结果的绝对偏差应小于1%，结果按GB/T 8170修约至小数点后两位有效数字。

- 测试报告

报告应包含以下信息：

a）委托单位名称和地址；

b）测定实验室的名称、地址，若测试进行的地点不是测试实验室则应注明测试进行的地点；

c）样品数量、规格尺寸、表面状况；

d）送样、制备和测定的日期；

e）每组样品的吸水率值和平行组算术平均值；

f）所有与本文件不一致的地方及原因。

- ________________________________