ICS 73.080

CCS Q 69

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXX—20XX

凹凸棒石黏度测定方法

Method for determination of viscosity of attapulgite

征求意见稿

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

凹凸棒石黏度测定方法

- 范围

本文件规定了凹凸棒石黏度测定方法的方法提要、试剂材料、仪器设备、样品制备、泥浆制备、黏度计校验、试验步骤、结果表示。

本文件适用于凹凸棒石黏土（含粉状、块状）黏度的测定。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14506.1  硅酸盐岩石化学分析方法 第1部分：吸附水量测定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 方法提要

用特定的搅拌机将试样在水中经一定时间充分分散，测定浆液的黏度，从而判断凹凸棒石的黏度性能，黏度单位以mPa·S表示。

- 试剂材料

  - 水：配制凹凸棒石泥浆所用的水应不低于GB/T 6682中规定的三级水要求。

  - 凹凸棒石：凹凸棒石样品需按GB/T 14506.1的规定进行水分测定。测定黏度所用的样品数量需折合成15%水分时样品的质量，并调整对应的水的质量。以下如无特殊说明，描述中提到的数量均指凹凸棒石样品水分为15%时所对应的数量。

  - 黏度校准液：黏度范围为5 mPa·S～100000 mPa·S。

- 仪器设备

  - 电子天平：精度不低于0.1 g。

  - 搅拌机：双速18000/22000 r/min，1 L不锈钢容器，高度38 cm。

  - 黏度计：转速20 r/min。

  - 烧杯：600 mL。

  - 秒表：精度不低于0.2 s。

  - 筛网：筛孔大小45 µm～99 µm。

  - 恒温水浴锅：恒温范围室温至100 ℃，温度稳定性0.1 ℃。

  - 刮板。

- 样品制备

  - 块状凹凸棒石进初步粉碎至5 mm以内的小块，并用45 µm～99 μm筛孔大小的筛网进行筛分。

  - 称量凹凸棒石样品1000 g。用四分法至250 g，作为待测样品。

- 泥浆制备

  - 称取待测样品56.0 g，水744.0 g，精确至0.1 g。

  - 将一半的水倒入搅拌机的不锈钢容器中，再加入凹凸棒石样品，倒入剩余的水，盖好搅拌容器盖子，将容器置于搅拌机底座上。

  - 按下低速按钮同时用秒表计时，使机器在18000 r/min下工作5 min。

  - 搅拌时注意观察，如有未分散的样品粘在容器壁上，需将容器壁上的样品用刮板刮入水中，并搅拌均匀。

  - 将制备好的浆液倒入600 mL烧杯中供黏度测试。测试需要在2 min内进行。

- 黏度计校验

  - 调节室内环境温度为25 ℃。

  - 选择与被测样品黏度值最接近的黏度标准液。

  - 选择转子使标准液的黏度在满刻度范围的50%左右。

  - 将黏度标准液和转子一起浸入到25 ℃水浴中，恒温至少1 h，保证检测过程中温度恒定。

  - 静置使黏度标准液中的气泡排出，转子倾斜进入黏度标准液，应避免气泡的产生，安装转子，注意不能碰到杯壁。

  - 黏度标准液黏度测定。黏度标准液检测的黏度值相对误差应在2%以内。

- 试验步骤

  - 调节黏度计水平，使水平气泡在黑色圆圈中，选择黏度计转子，转子转速为20 r/min。

  - 将转子浸入准备好的浆液中至转子杆上的凹槽刻痕处，注意转子要以一个角度倾斜地浸入样品中以避免产生气泡。然后检查黏度计水平状态，确认转子的浸入深度。

  - 确认样品浆液温度为25 ℃，测定浆液黏度，并在20 s时读取黏度值。

  - 若转子超出仪器测试范围，则换用转子再次测定。

  - 记录试验数据。

- 结果表示

  - 电子显示屏的黏度计，记录的读数即为黏度值。

  - 机械类的黏度计，将20 s时的“指定圈”读数值乘以“指定系数”，即得样品的黏度值（mPa·S），计算结果精确至0.1（mPa·S）。

  - 以两次平行测定结果的算术平均值为最终测定结果，平行测定结果的绝对偏差应小于0.5，结果按GB/T 8170修约至小数点后一位有效数字。

- ________________________________