《凹凸棒石黏度测定方法》

编制说明

《凹凸棒石黏度测定方法》标准编制工作组

一、工作简况

- （一）任务来源

本文件依据工业和信息化部办公厅2022年05月13日工信厅科函〔2022〕94号文件“工业和信息化部办公厅关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知”制定，计划号为：2022-0251T-JC。本文件由中国建筑材料联合会提出，由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC406）归口。

- （二）主要工作过程

凹凸棒石黏土因其独特的棒晶形貌和孔道结构，使其具有优异的吸附性能、胶体性能、载体性能和补强性能，广泛用于宠物垫料、脱色剂、干燥剂、有机分子吸附剂、重金属废水和放射性物质吸附剂、霉菌毒素吸附剂、药物和生物工程、钻井泥浆、增稠剂、催化材料、颜料、橡胶和塑料复合材料、环氧树脂、摩擦材料等领域。而凹凸棒石的粘度大小直接影响其胶体性能及在各工业领域内的应用效果，如凹凸棒石无机凝胶，其粘度越大，应用范围就越广，若粘度较小，则难以达到相关工业应用要求。

2022年5月13日接到制定任务后，立即成立标准工作小组。工作小组一方面和盱眙、明光、临泽的主要企业及技术专家进行了初步的联络和探讨，另一方面查阅了凹凸棒石黏土相关标准文献以及国内外主要的生产企业和使用单位的技术特点，其次对国内外凹凸棒石黏度测定方法技术现状进行调研分析，在此基础上，形成了标准工作组讨论稿。

2022年12月24日，在湖南省长沙三景韦尔斯利酒店召开的全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会年会暨非金属矿产业高峰论坛上，相关委员及行业专家对《凹凸棒石黏度测定方法》行业标准进行了研究讨论，工作小组根据专家的意见对工作组讨论稿进行了修改完善，形成了标准征求意见稿。

- 二、标准编制原则和主要内容

- （一）编制原则

标准修订遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行表述。

- （二）主要内容

- 1、适用范围

本文件规定了凹凸棒石黏度测定方法的方法提要、试剂材料、仪器设备、样品制备、泥浆制备、黏度计校验、试验步骤、结果表示。本文件适用于凹凸棒石黏土（含粉状、块状）黏度的测定。

- 2、方法提要

用特定的搅拌机将试样在水中经一定时间充分分散，测定浆液的黏度，从而判断凹凸棒石的黏度性能，黏度单位以mPa·S表示。

- 3、试剂材料及仪器设备

水、凹凸棒石、黏度校准液、电子天平、搅拌机、黏度计、烧杯、秒表、筛网、恒温水浴锅、刮板。

- 4、样品制备

（1）块状凹凸棒石进初步粉碎至5 mm以内的小块，并用45 µm～99 μm筛孔大小的筛网进行筛分。

（2）称量凹凸棒石样品1000 g。用四分法至250 g，作为待测样品。

- 5、泥浆制备

（1）称取待测样品56.0 g，水744.0 g，精确至0.1 g。

（2）将一半的水倒入搅拌机的不锈钢容器中，再加入凹凸棒石样品，倒入剩余的水，盖好搅拌容器盖子，将容器置于搅拌机底座上。

（3）按下低速按钮同时用秒表计时，使机器在18000 r/min下工作5 min。

（4）搅拌时注意观察，如有未分散的样品粘在容器壁上，需将容器壁上的样品用刮板刮入水中，并搅拌均匀。

（5）将制备好的浆液倒入600 mL烧杯中供黏度测试。测试需要在2 min内进行。

- 6、黏度计校验

（1）调节室内环境温度为25 ℃，选择与被测样品黏度值最接近的黏度标准液。

（2）选择转子使标准液的黏度在满刻度范围的50 %左右，将黏度标准液和转子一起浸入到25 ℃水浴中，恒温至少1 h，保证检测过程中温度恒定。

（3）静置使黏度标准液中的气泡排出。转子倾斜进入黏度标准液，应避免气泡的产生，安装转子，注意不能碰到杯壁。

（4）黏度标准液黏度测定。黏度标准液检测的黏度值相对误差应在2%以内。

- 7、试验步骤

（1）调节黏度计水平，使水平气泡在黑色圆圈中，选择黏度计转子，转子转速为20 r/min。

（2）将转子浸入准备好的浆液中至转子杆上的凹槽刻痕处，注意转子要以一个角度倾斜地浸入样品中以避免产生气泡。然后检查黏度计水平状态，确认转子的浸入深度。

（3）确认样品浆液温度为25 ℃，测定浆液黏度，并在20 s时读取黏度值。若转子超出仪器测试范围，则换用转子再次测定。

（4）记录试验数据。

- 8、结果表示

（1）电子显示屏的黏度计，记录的读数即为黏度值。

（2）机械类的黏度计，将20 s时的“指定圈”读数值乘以“指定系数”，即得样品的黏度值（mPa·S），计算结果精确至0.1（mPa·S）。

（3）以两次平行测定结果的算术平均值为最终测定结果，平行测定结果的绝对偏差应小于0.5，结果按GB/T 8170修约至小数点后一位有效数字。

- 三、主要试验情况分析

验证试验是根据先进科学、合理可行的原则，通过对试验数据的分析、处理和试验过程的观察等，制定标准的试验条件及试验方法，保证本文件所给出的试验方法建立在科学、可行的基础上，尽可能在现有条件下，使标准完善。标准工作组对本文件中的试验方法进行了验证，标准起草小组共收集了盱眙、明光和临泽等地方6组代表性凹凸棒石黏土样品，按本文件给出的测定方法进行验证试验，检测结果详见表3。

表3  凹凸棒石黏度验证数据

| 测试次数 | 检测结果/mPa·S |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 | 样品6 |
| 测试1 | 16.4 | 12.3 | 27.2 | 23.5 | 34.7 | 28.1 |
| 测试2 | 16.8 | 11.9 | 27.4 | 23.8 | 34.6 | 28.3 |

从表3的验证试验结果来看，样品测试试验结果一致性及平行性较好，绝对偏差均小于0.5。因此，经过验证实验证明本文件中制定的测定方法是合理可行的。

- 四、标准中涉及专利情况

本文件经起草小组认真调研和核查，未发现涉及到相关企业、单位和个人的专利。

- 五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

凹凸棒石是一种层链状结构的含水富镁硅铝酸盐粘土矿物，属于海泡石族，是一种少有的天然一维纳米材料，晶体呈针状、棒状或纤维状，单根晶体的直径为20nm～70 nm，长度为0.5μm～5μm，棒晶平行聚集成棒晶束，棒晶束与棒晶束又结合成更大的聚集体，具有广泛的工业应用价值

凹凸棒石矿仅在中国、美国、西班牙、法国、澳大利亚、土耳其等少数几个国家被发现。我国的凹凸棒石资源探明储量约占全球的60%，约为6000多万t，属优势非金属矿产,是非常重要的战略资源，主要分布在苏皖地区、西北及中部的一些地区。近年来，我国凹凸棒石产业得到各级政府的高度重视，目前全国共有凹凸棒石企业200余家，产量100多万t，拥有各类凹凸棒石黏土产品80多种，市场覆盖国内外石油、化工、油脂、环保、建材、橡胶、塑料、农业、养殖、医药等新材料领域。但目前国内的凹凸棒石行业的高附加值产品相对较少，产品类型仍以油脂脱色、干燥剂等中低端产品为主，产业规模较小。

国外美国的凹凸棒石产品有统一的质量标准和测试方法，其有关企业年投入的研发费用至少几百万美元，相关专利每年有上千件，近20年来其专利相关量已超过1万件。在生产规模上，如美国Oil-Dri公司一条生产线可年产46万t产品。国外对应的测试方法标准的形成也早于其他国家，分类也较细，比如粘度方面的测试有分散粘度（Dispersion viscosity）、Fann氏粘度（Fann viscosity）、API粘度（API Yield）等。

随着国家节能减排政策的深入推进，环保节能也将朝着更高、更严的标准发展。而凹凸棒石这种环境友好的矿物材料，在市场的需求量会逐渐增加，性能要求越来越严格。以目前已发布凹凸棒石相关标准来看，并不能满足市场需求，部分标准的制定滞后于产品开发，导致产品无标可依，使得产品质量无法得到有效保障，开发应用包括相应测试的总体水平仍有待提高。

通过本标准的制定，可统一掌握和评价凹凸棒石粘土质量，为规范各领域用凹凸棒石粘度指标提供技术支撑，有利于统一标准方法、指导企业生产和产品销售，有利于整个凹凸棒石产业上下游沟通合作，避免混乱影响市场交易。

- 六、采用国际标准和国外先进标准情况

未采用国际标准和国外先进标准。

- 七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与现行相关法律、法规、规章无抵触之处，与相关标准特别是强制性标准完全协调。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件在制定的过程中，没有出现重大分歧意见。

- 九、标准性质的建议说明

本文件建议为行业推荐性标准。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

随着工业水平的不断提高，市场对于凹凸棒石产品关注更多的是产品的性能指标和应用效果，只有不断的进行研发和试验才可以保证产品的质量。

组织措施：本标准批准发布后，建议由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会组织进行宣贯，便于大家知晓和执行。

技术措施：为凹凸棒石黏土的生产、加工、应用企业相关检测技术人员培训检测方法。

实施日期：本标准批准后，建议在六个月后实施。

- 十一、废止现行相关标准的建议

无。

- 十二、其它应予说明的事项

无。