《皂石》行业标准

编制说明

一 、工作简况

（一）任务来源

本文件依据工信厅科函[2022]94号文《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》，制定《皂石》行业标准，项目计划号为2022-0255T-JC。本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。

（二）主要工作过程

本标准于2022年4月底收到立项通知。接到制定任务后，成立了标准起草小组。起草小组首先查阅了皂石矿产品国内外相关的标准文献，并对皂石矿产品现状进行了调研，采集有代表性的皂石样品进行了试验验证及测试分析，并征求了部分专家意见，形成了标准工作组讨论稿。

2022年12月24日在湖南长沙三景韦尔斯利酒店召开了《皂石》建材行业标准研讨会，全国非矿标委会委员及全国有关生产企业、用户代表参加了会议。本次会议中对本标准工作组讨论稿中涉及的范围、要求、试验方法等内容进行了仔细认真的讨论，参会的专家和代表提出了意见和建议。标准起草小组之后对提出的意见进行整理，对标准工作组讨论稿进行修改和完善，并做了大量的验证试验，形成了标准征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容确定依据

（一） 标准编写原则

本标准根据我国皂石行业的实际需要及生产状况而制定。结合皂石产品的生产、销售、市场、质量监督的实际情况，我们对所收集到的资料通过对比、分析，标准工作组努力做到，使本标准既保持先进性，又能适合我国的国情，通过对国内主要生产企业和使用单位对皂石技术的要求进行分析，制定了本标准的要求、试验方法、检验规则以及包装运输贮存等。

本标准编制依据“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的规定进行编写和表述。

- 标准主要内容及确定依据

本标准与JC/T 928—2003相比，主要做了如下修改：

（1）修改了适用范围。将“本标准适用于皂石矿产品的质量检验和质量验收”修改为“本文件适用于橡胶工业、石油工业、涂料领域用皂石”。现行标准中皂石分类较宽泛，随着皂石研究方向的不断深入，皂石及下游的应用领域不断细分拓宽，应根据皂石应用领域进行分类，修改后使其针对性更强。

（2）修改了产品分类与标记。将皂石按产品用途分为三类：橡胶工业用皂石、石油工业用皂石、涂料领域用皂石。标记由产品名称、本文件编号及产品代号组成。

（3）修改了要求中皂石理化性能指标，按皂石用途对理化性能指标进行分类规定。不同应用领域皂石产品技术指标要求也不同，修改后与皂石生产企业实际生产情况更加贴切，指导性和规范性更强。

（4）修改了试验方法。随着检测技术的进步与仪器的更新换代，部分指标测试方法已改进，改进后可提高试验操作的准确率与效率。

（5）修改了检验规则、标志、包装、运输和贮存。对出厂检验和型式检验做了规定，并按皂石产品的分类，使产品质量达到其要求，标志、运输和贮存方式也更加科学合理。

三、主要试验（或验证）情况分析

（一） 验证情况

皂石生产企业没有统一的规范标准用于指导生产和产品技术定型，导致生产状况混乱，产品质量参差不齐。因此急需制定适合的皂石标准来规范企业生产，保证产品质量，促进皂石行业的健康发展。为了验证试样在本标准中的方法是否可行，分别采用了不同公司皂石样品进行验证，每个样品取两个平行样进行测定。

橡胶工业用皂石理化性能指标测定的样品数量为10个，将每种类别两次平行测定结果的平均值填入下表，试验结果见表4，合格率见图1：

表4  橡胶工业用皂石理化性能验证数据

| 项目 | 橡胶工业用皂石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标 要求 | 样1 | 样2 | 样3 | 样4 | 样5 | 样6 | 样7 | 样8 | 样9 | 样10 |
| SiO2含量/% | ≤ 50.00 | 48.76 | 45.21 | 42.35 | 46.99 | 47.83 | 46.28 | 45.61 | 47.29 | 48.64 | 50.29 |
| MgO含量/% | ≤21.00 | 20.84 | 19.63 | 18.25 | 20.78 | 21.66 | 20.47 | 21.04 | 19.19 | 18.75 | 20.33 |
| Al2O3含量/% | ≥9.00 | 9.67 | 10.51 | 10.86 | 8.49 | 11.67 | 11.24 | 10.28 | 9.17 | 9.55 | 10.85 |
| 水分/% | ≤1.00 | 0.95 | 0.82 | 0.94 | 1.05 | 1.18 | 0.91 | 0.83 | 0.86 | 0.92 | 0.80 |
| 白度/% | ≥85.00 | 88.25 | 89.34 | 86.51 | 84.29 | 85.04 | 86.23 | 86.94 | 88.77 | 84.97 | 87.51 |

图1  橡胶工业用皂石理化性能合格率数据图

从表4及图1可以看出，橡胶工业用皂石SiO2指标最大值为50.29%，最小值为42.35%，其中7组数据满足指标要求，1组数据不满足指标要求，SiO2指标合格率为90%，MgO指标最大值为21.66%，最小值为18.25%，其中8组数据满足指标要求，2组数据不满足指标要求，MgO指标合格率为80%，Al2O3指标最大值为11.67%，最小值为8.49%，其中9组数据满足指标要求，1组数据不满足指标要求，Al2O3指标合格率为90%，水分指标最大值为1.18%，最小值为0.80%，其中8组数据满足指标要求，2组数据不满足要求，水分指标合格率为80%，白度指标最大值为89.34%，最小值为84.29%，其中8组数据满足指标要求，2组数据不满足指标要求，白度指标合格率为80%。综上，橡胶工业用皂石验证合格率为84%。

石油工业用皂石理化性能指标测定的样品数量为10个，将每种类别两次平行测定结果的平均值填入下表，试验结果见表5，合格率见图2：

表5 石油工业用皂石理化性能验证数据

| 项目 | 石油工业用皂石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标要求 | 样1 | 样2 | 样3 | 样4 | 样5 | 样6 | 样7 | 样8 | 样9 | 样10 |
| SiO2含量/% | ≤48.00 | 47.26 | 45.93 | 45.24 | 46.51 | 46.39 | 47.61 | 47.33 | 45.79 | 44.91 | 45.65 |
| MgO含量/% | ≤18.00 | 16.51 | 18.02 | 17.95 | 17.64 | 17.29 | 16.41 | 15.83 | 16.60 | 15.98 | 17.39 |
| Al2O含量/% | ≥8.00 | 8.56 | 8.17 | 8.25 | 8.80 | 8.74 | 8.06 | 7.12 | 8.35 | 8.49 | 8.82 |
| 烧失量/% | ≥8.00 | 7.61 | 8.32 | 8.69 | 8.84 | 8.50 | 8.59 | 8.68 | 8.48 | 7.98 | 8.25 |
| 水分/% | ≤1.00 | 0.98 | 0.86 | 1.03 | 0.75 | 0.79 | 1.08 | 0.93 | 0.89 | 0.97 | 0.88 |

图2  石油工业用皂石理化性能合格率数据图

从表5及图2可以看出，石油工业用皂石SiO2指标最大值为47.61%，最小值为44.91%，10组数据全部满足指标要求，SiO2指标合格率为100%，MgO指标最大值为18.02%，最小值为15.83%，其中9组数据满足指标要求，1组数据不满足指标要求，MgO指标合格率为90%，Al2O3指标最大值为8.82%，最小值为7.12%，其中9组数据满足指标要求，1组数据不满足指标要求，Al2O3指标合格率为90%，烧失量指标最大值为8.84%，最小值为7.61%，其中8组数据满足指标要求，2组数据不满足要求，烧失量指标合格率为80%，水分指标最大值为1.08%，最小值为0.75%，其中8组数据满足指标要求，2组数据不满足指标要求，水分指标合格率为80%。综上，石油工业用皂石验证合格率为88%。

涂料领域用皂石理化性能指标测定的样品数量为10个，将每种类别两次平行测定结果的平均值填入下表，试验结果见表6，合格率见图3：

表6  涂料领域用皂石理化性能验证数据

| 项目 | 涂料领域用皂石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标 要求 | 样1 | 样2 | 样3 | 样4 | 样5 | 样6 | 样7 | 样8 | 样9 | 样10 |
| SiO2含量/% | ≤55.00 | 53.16 | 51.98 | 52.33 | 54.39 | 53.67 | 54.98 | 51.08 | 52.64 | 54.55 | 52.37 |
| MgO含量/% | ≤23.00 | 22.65 | 21.38 | 21.93 | 23.02 | 21.11 | 22.50 | 23.68 | 21.27 | 20.69 | 20.18 |
| Al2O3含量/% | ≥10.00 | 11.34 | 10.68 | 11.27 | 12.61 | 13.37 | 12.63 | 11.81 | 12.54 | 13.10 | 14.34 |
| 水分/% | ≤0.50 | 0.39 | 0.42 | 0.33 | 0.56 | 0.42 | 0.51 | 0.47 | 0.38 | 0.43 | 0.46 |
| 白度/% | ≥90.00 | 92.60 | 89.77 | 93.24 | 91.68 | 90.25 | 91.35 | 90.09 | 90.61 | 92.38 | 90.07 |

图3  涂料领域用皂石理化性能合格率数据图

从表6及图3可以看出，涂料领域用皂石SiO2指标最大值为54.98%，最小值为51.08%，10组数据全部满足指标要求，SiO2指标合格率为100%，MgO指标最大值为23.68%，最小值为20.69%，其中8组数据满足指标要求，2组数据不满足指标要求，MgO指标合格率为80%，Al2O3指标最大值为13.37%，最小值为10.68%，10组数据全部满足指标要求，Al2O3指标合格率为100%，水分指标最大值为0.56%，最小值为0.33%，其中8组数据满足指标要求，2组数据不满足要求，水分指标合格率为80%，白度指标最大值为93.24%，最小值为89.77%，其中9组数据满足指标要求，1组数据不满足指标要求，白度指标合格率为90%。综上，涂料领域用皂石验证合格率为90%。

（二） 验证情况分析

从验证结果可以看到，检测项目合格率在87.33%，从验证的情况来看，在试验过程中检测方法执行得当、顺利，皂石的指标是科学的、测定方法是合理可行的。

四、标准中涉及专利情况

本标准经起草小组认真调研和核查，未发现涉及到相关企业、单位和个人的专利。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

我国皂石资源稀缺，皂石矿查明资源储量约60万t，主要分布在新疆、辽宁两省区，其他省区地质工作程度很低，多为矿点或矿化点，目前除美国开采和开发该矿种之外，我国是第二个拥有这一矿产资源的国家，新疆托克逊皂石矿床发现于1983年，位于萨阿尔明背斜的榆树沟单斜构造带内岩浆期后的热液活动形成了该皂石矿床。矿体沿接触带呈马蹄形，由三个小矿体组成，品位20%，皂石储量26万t，年产仅50t，目前已停产。我国皂石主要生产企业有营口大海滑石矿业有限公司、广州咏玖精细化工有限公司、海城金新矿业有限公司、上海万照精细化工有限公司等，其中营口大海滑石矿业有限公司皂石年产量约12万t左右。

皂石矿物特殊的晶体结构和化学组成赋予矿石独有的工业性能有：（1）高膨胀性；（2）高触变性；（3）高增稠性；（4）高的矿物稳定性；（5）良好的胶体性。经加工提纯的皂石产品一般为极松散的、细腻的、呈油脂光泽的片状或粉末状或膏状物质，颜色视加工工艺水平和矿产地的不同各有差别。美国皂石产品白度极高，几乎占领了整个国际市场。中国新疆的皂石产品带有灰色调。皂石可用作增稠剂、悬浮剂、乳胶稳定剂、吸附剂、润滑剂、填充剂等，广泛用于石油、纺织、橡胶、塑料、造纸、制药、肥皂、化妆品、精细化工等部门，在钻探中也用作泥浆的原料等。

通过此次标准的制定，对于规范皂石行业发展具有重要作用，对皂石产品的质量提升具有很好的推广前景。本次标准的制定在查阅了大量相关标准技术资料的基础上，针对国内生产厂家和用户进行了多方调研，对试验方法进行试验验证，体现了标准的科学性、先进性和可操作性，并能满足生产要求和用户使用要求。本次标准的制定，必将提升整个行业的经济效益。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

经过广泛查阅，尚未找到有关的国际标准和国外先进标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准

本文件是按照GB/T 1.1-2020给出的规则新制定的，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准无任何冲突。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件在修订的过程中，没有出现重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

本文件建议为建材行业推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

为了推广贯彻本标准，我们建议：

组织措施：标准颁布后，由全国非金属产品及制品标准化技术委员会举办《皂石》标准宣贯会。

技术措施：标准颁布后，由各质检机构依据本标准进行对皂石进行检验。

实施日期：本标准批准后，建议在六个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本文件为修订标准，本标准发布实施后，建议将JC/T 928—2003《皂石》行业标准废止。

十二、其它应予说明的事项

无其它应予说明的问题。