《分子筛用凹凸棒石》行业标准

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本文件依据工信厅科函〔2022〕94号文《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》，制定《分子筛用凹凸棒石》行业标准，项目计划号为2022-0086T-JC。本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。

（二）主要工作过程

本标准于2022年4月底收到立项通知。接到制定任务后，成立了标准起草小组。起草小组首先查阅了凹凸棒石国内外相关的标准文献，并对凹凸棒石现状进行了调研，采集有代表性的凹凸棒石样品进行了试验验证及测试分析，并征求了部分专家意见，形成了标准工作组讨论稿。

2022年12月24日在湖南长沙召开了《分子筛用凹凸棒石》行业标准研讨会，全国非矿标委会委员及全国有关生产企业、用户代表参加了会议。本次会议中对本标准工作组讨论稿中涉及的范围、要求、试验方法等内容进行了仔细认真的讨论，参会的专家和代表提出了意见和建议。标准起草小组之后对提出的意见进行整理，对标准工作组讨论稿进行修改和完善，并做了大量的验证试验，形成了标准征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容确定依据

（一） 标准编写原则

本标准根据我国凹凸棒石行业的实际需要及生产状况而制定。结合凹凸棒石的生产、销售、市场、质量监督的实际情况，我们对所收集到的资料通过对比、分析，标准工作组努力做到，使本标准既保持先进性，又能适合我国的国情，通过对国内主要生产企业和使用单位对凹凸棒石技术的要求进行分析，制定了本标准的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。

标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，严格按照GB/T 1.1-2020标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则的规定进行编写和表述。通过大量的调研，编制分子筛用凹凸棒石行业标准，参考了如下标准：

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB/T 5009.11  食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB/T 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB/T 6679  固体化工产品采样通则

GB/T 20973  膨润土

GB 29225-2012  食品安全国家标准 食品添加剂　凹凸棒粘土

JC/T 2266-2014  凹凸棒石粘土制品

- 标准主要内容及确定依据

本文件规定了分子筛用凹凸棒石的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

a.适用范围：适用于以合成分子筛为目的的凹凸棒石原料。

b.技术要求：分子筛用凹凸棒石的理化性能如表1所示。

表1  分子筛用凹凸棒石理化性能要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 过筛率(75 μm，干筛)/% | ≥95.0 |
| 脱色率/% | ≥70.0 |
| pH值 | 7.5～9.5 |
| 动力粘度/mPa·s | ≥1000 |
| 水分/% | ≤15.0 |
| 堆积密度（g/cm3） | ＜0.65 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤30.0 |
| 砷（As）/（mg/kg） | ≤2.0 |

本文件规定了分子筛用凹凸棒石的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于以合成分子筛为目的的凹凸棒石原料。为了使本标准的试验方法和技术指标具有科学性、合理性、可行性。在前期调研阶段我们收集数家国内生产分子筛用凹凸棒石的企业标准，先后查询了国内外相关法律法规和标准方法。通过电话、邮件与行业专家进行交流，最终确定了以下几个方面的检验项目。

过筛率确定依据：过筛率可确保凹凸棒石粒度大小合格率，便于分子筛用凹凸棒石质量控制。

脱色率确定依据：脱色率可确保分子筛用凹凸棒石的质量和持久性。

pH值确定依据：分子筛用凹凸棒石的pH值主要为了维持其稳定性。

动力粘度确定依据：能助于降低分子筛磨耗、提高强度、改善外观、提高产品质量等。

水分确定依据：水分是指凹凸棒石所含水的质量与总质量的比值，通常表示为百分数，是分子筛用凹凸棒石的重要指标之一。

堆积密度确定依据：堆积密度影响分子筛的大小及分子筛用凹凸棒石的填充方式。

铅及砷的确定依据：对重金属的控制可以保证分子筛用凹凸棒石的安全性。

技术指标的制定主要依据现行分子筛用凹凸棒石生产企业的生产实际及用户的要求，以及验证报告中所涉及样品的试验数据制订的。

三、主要试验情况分析

验证试验是根据先进科学、合理可行的原则，通过对试验数据的分析、处理和试验过程的观察等，制定标准的试验条件及试验方法，保证本标准所列的各项试验方法建立在科学、可行的基础上，使技术指标具有一定的代表性，尽可能在现有条件下，使标准完善。

为了考察本标准的实用性，同时也使本标准更具说服力，在本标准的制定过程中，工作组从国内生产分子筛用凹凸棒石的企业共收集到10组样品，每个样品取两个平行样进行测定。

分子筛用凹凸棒石过筛率(75 μm，干筛)指标测定的样品数量为10组，将每组样品两次平行测定结果的平均值填入下表，试验结果见表2。

表2  过筛率(75 μm，干筛)验证数据

| 样品编号 | 过筛率(75 μm，干筛)要求/% | 过筛率(75 μm，干筛)测定值/% |
| --- | --- | --- |
| 样品1 | ≥95.0 | 96.1 |
| 样品2 |  | 95.9 |
| 样品3 |  | 97.0 |
| 样品4 |  | 98.8 |
| 样品5 |  | 95.4 |
| 样品6 |  | 96.2 |
| 样品7 |  | 95.8 |
| 样品8 |  | 98.6 |
| 样品9 |  | 98.0 |
| 样品10 |  | 97.6 |

图1  分子筛用凹凸棒石过筛率(75 μm，干筛)合格率数据图

从表2及图1可以看出，分子筛用凹凸棒石过筛率(75 μm，干筛)指标最大值为98.8%，最小值为95.4%，10组数据均满足指标要求。综上，分子筛用凹凸棒石过筛率(75 μm，干筛)指标验证合格率为100%。

分子筛用凹凸棒石脱色率指标测定的样品数量为10组，将每组样品两次平行测定结果的平均值填入下表，试验结果见表3。

表3  脱色率验证数据

| 样品编号 | 脱色率要求/% | 脱色率测定值/% |
| --- | --- | --- |
| 样品1 | ≥70.0 | 82.0 |
| 样品2 |  | 76.0 |
| 样品3 |  | 71.0 |
| 样品4 |  | 75.5 |
| 样品5 |  | 72.8 |
| 样品6 |  | 68.6 |
| 样品7 |  | 70.4 |
| 样品8 |  | 73.2 |
| 样品9 |  | 71.0 |
| 样品10 |  | 77.6 |

图2  分子筛用凹凸棒石脱色率合格率数据图

从表3及图2可以看出，分子筛用凹凸棒石脱色率指标最大值为82.0%，最小值为68.6%，其中有9组数据满足指标要求，1组不满足要求。综上，分子筛用凹凸棒石脱色率指标验证合格率为90%。

分子筛用凹凸棒石pH值指标测定的样品数量为10组，将每组样品两次平行测定结果的平均值填入下表，试验结果见表4。

表4  pH值验证数据

| 样品编号 | pH值要求/% | pH值测定值/% |
| --- | --- | --- |
| 样品1 | 7.5～9.5 | 8.2 |
| 样品2 |  | 7.9 |
| 样品3 |  | 7.6 |
| 样品4 |  | 9.1 |
| 样品5 |  | 8.4 |
| 样品6 |  | 9.3 |
| 样品7 |  | 7.9 |
| 样品8 |  | 8.7 |
| 样品9 |  | 8.6 |
| 样品10 |  | 8.1 |

图3  分子筛用凹凸棒石pH值合格率数据图

从表4及图3可以看出，分子筛用凹凸棒石pH值指标最大值为9.3，最小值为7.6，10组数据均满足指标要求。综上，分子筛用凹凸棒石pH值指标验证合格率为100%。

分子筛用凹凸棒石动力粘度指标测定的样品数量为10组，将每组样品两次平行测定结果的平均值填入下表，试验结果见表5。

表5  动力粘度验证数据

| 样品编号 | 动力粘度要求/mPa▪s | 动力粘度测定值/mPa▪s |
| --- | --- | --- |
| 样品1 | ≥1000 | 1060 |
| 样品2 |  | 1000 |
| 样品3 |  | 1100 |
| 样品4 |  | 1095 |
| 样品5 |  | 1072 |
| 样品6 |  | 990 |
| 样品7 |  | 1007 |
| 样品8 |  | 1010 |
| 样品9 |  | 1104 |
| 样品10 |  | 1001 |

图4  分子筛用凹凸棒石动力粘度合格率数据图

从表5及图4可以看出，分子筛用凹凸棒石动力粘度指标最大值为1104 mPa·s，最小值为990 mPa·s，其中有9组数据满足指标要求，1组不满足要求。综上，分子筛用凹凸棒石动力粘度指标验证合格率为90%。

分子筛用凹凸棒石水分指标测定的样品数量为10组，将每组样品两次平行测定结果的平均值填入下表，试验结果见表6。

表6  水分验证数据

| 样品编号 | 水分要求/% | 水分测定值/% |
| --- | --- | --- |
| 样品1 | ≤15.0 | 8.3 |
| 样品2 |  | 13.5 |
| 样品3 |  | 9.2 |
| 样品4 |  | 9.3 |
| 样品5 |  | 14.8 |
| 样品6 |  | 9.6 |
| 样品7 |  | 7.4 |
| 样品8 |  | 6.8 |
| 样品9 |  | 10.9 |
| 样品10 |  | 12.6 |

图5  分子筛用凹凸棒石水分合格率数据图

从表6及图5可以看出，分子筛用凹凸棒石水分指标最大值为14.8%，最小值为6.8%，10组数据均满足指标要求。综上，分子筛用凹凸棒石水分指标验证合格率为100%。

分子筛用凹凸棒石堆积密度指标测定的样品数量为10组，将每组样品两次平行测定结果的平均值填入下表，试验结果见表7。

表7  堆积密度验证数据

| 样品编号 | 堆积密度要求/g/cm3 | 堆积密度测定值/g/cm3 |
| --- | --- | --- |
| 样品1 | ＜0.65 | 0.58 |
| 样品2 |  | 0.60 |
| 样品3 |  | 0.61 |
| 样品4 |  | 0.68 |
| 样品5 |  | 0.52 |
| 样品6 |  | 0.55 |
| 样品7 |  | 0.64 |
| 样品8 |  | 0.71 |
| 样品9 |  | 0.54 |
| 样品10 |  | 0.50 |

图6  分子筛用凹凸棒石堆积密度指标合格率数据图

从表7及图6可以看出，分子筛用凹凸棒石堆积密度指标最大值为0.71 g/cm3，最小值为0.50 g/cm3，其中有8组数据满足指标要求，2组不满足要求。综上，分子筛用凹凸棒石堆积密度指标验证合格率为80%。

分子筛用凹凸棒石铅（Pb）含量指标测定的样品数量为10组，将每组样品两次平行测定结果的平均值填入下表，试验结果见表8。

表8  铅（Pb）含量验证数据

| 样品编号 | 铅（Pb）含量要求/mg/kg | 铅（Pb）含量测定值/mg/kg |
| --- | --- | --- |
| 样品1 | ≤30.0 | 28.3 |
| 样品2 |  | 30.0 |
| 样品3 |  | 19.2 |
| 样品4 |  | 27.3 |
| 样品5 |  | 19.4 |
| 样品6 |  | 29.6 |
| 样品7 |  | 17.5 |
| 样品8 |  | 22.6 |
| 样品9 |  | 10.6 |
| 样品10 |  | 28.8 |

图7  分子筛用凹凸棒石铅（Pb）含量合格率数据图

从表8及图7可以看出，分子筛用凹凸棒石铅（Pb）含量指标最大值为30 mg/kg，最小值为10.6 mg/kg，10组数据均满足指标要求。综上，分子筛用凹凸棒石铅（Pb）含量指标验证合格率为100%。

分子筛用凹凸棒石砷（As）含量指标测定的样品数量为10组，将每组样品两次平行测定结果的平均值填入下表，试验结果见表9。

表9  砷（As）含量验证数据

| 样品编号 | 砷（As）含量要求/mg/kg | 砷（As）含量测定值/mg/kg |
| --- | --- | --- |
| 样品1 | ≤2.0 | 1.0 |
| 样品2 |  | 1.6 |
| 样品3 |  | 2.1 |
| 样品4 |  | 1.9 |
| 样品5 |  | 1.2 |
| 样品6 |  | 1.9 |
| 样品7 |  | 1.7 |
| 样品8 |  | 1.8 |
| 样品9 |  | 2.0 |
| 样品10 |  | 1.3 |

图8  分子筛用凹凸棒石砷（As）含量合格率数据图

从表9及图8可以看出，分子筛用凹凸棒石砷（As）含量指标最大值为2.1 mg/kg，最小值为1.0 mg/kg，其中有9组数据满足指标要求，1组不满足要求。综上，分子筛用凹凸棒石砷（As）含量指标验证合格率为90%。

（二） 验证情况分析

从以上验证试验数据来看，不同企业所提供的不同规格样品的试验结果平行性及一致性较好，样品偏差也在要求范围内。因此，我们认为试验方法的采用是合理可行的、也是完全可靠的，经过验证实验证明本标准所确定的技术指标是科学的、合理可行的。

四、标准中涉及专利情况

本标准经起草小组认真调研和核查，未发现涉及到相关企业、单位和个人的专利。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

凹凸棒石是一种层链状结构的含水富镁铝硅酸盐黏土矿物，具有规整孔道（0.37 nm×0.64 nm）和纳米棒晶形貌（直径约20 nm～70 nm、棒晶长约0.5 μm～5 μm），广泛应用于化工、冶金、建材、医药、农业、能源、环境、生物、仿生等诸多领域。凹凸棒石黏土资源在国外主要分布于美国、西班牙、澳大利亚、法国、印度和土耳其等，占全球资源的占比5.5%，国内主要分布在江苏盱眙、安徽明光以及甘肃白银和临泽地区、内蒙古杭锦旗等，占全球资源的占比94.5%。国内凹凸棒石黏土年开采量约70万t，产品及其制品产量约130万t，产值约90亿元，生产企业200余家，拥有各类凹凸棒石黏土产品80多种。

分子筛是一种具有规则孔道结构的硅铝酸盐晶体材料，广泛应用于吸附、催化、离子交换等工业领域。通常采用硅酸钠、铝酸钠等化工原料制备分子筛，其工艺成熟，产品纯度高，但是价格昂贵，来源有限。以储量丰富的非金属矿物为原料制备分子筛，将非金属原矿转化成高附加值的矿物材料产品，具有良好的社会效益和经济效益。目前凹凸棒石加工分子筛技术成熟，苏皖地区凹凸棒石黏土加工企业每年消耗10万吨以上的分子筛原料，用于分子分离的分子筛单价为4000元/吨～30000元/吨，未来市场前景潜力巨大。

对凹凸棒石采用不同活化方法处理后，可去除孔道内部杂质，进一步提高表面活性，在保留原有层间孔道基础上，在模板剂作用下形成骨架间微孔，重新构筑孔道层次结构，利用硅氧四面体作为基本骨架定向合成某种分子筛。目前，大量研究学者利用有机胺、无机氨或季铵盐作为模板剂，合成A型、Y型等不同种类的硅铝骨架分子筛，在模板剂作用的一定条件下，凹凸棒石可合成孔道和结构不同的分子筛。通过蒸气诱导转化法，以凹凸棒石为硅铝源直接合成ZSM-5分子筛，在结晶过程中，凹凸棒石很好地保存了原始晶体结构，得到的分子筛具有较好的结晶度和孔隙率，同时，凹凸棒石中的Al、Fe和Mg等金属元素部分存在于分子筛骨架中，赋予分子筛优异的催化活性。这种合成方法原料廉价易得、操作方便简单，受到越来越多的关注。

图9  3A和13XHP分子筛

但是，目前国内暂无分子筛用凹凸棒石相关标准，随着产品体量增加，技术的不断发展，对于其各组分的性能需求也越来越高。但由于缺乏相关标准，产品的质量及检测方法存在不统一、行业不认可等问题，很难促进产业更好地发展。本标准的制定统一了分子筛用凹凸棒石的技术要求并规范产品检测方法，做到全面、规范、合理、准确及实用。标准发布实施后及时进行宣贯推广应用，有利于打通生产企业和应用企业的检测壁垒，增强企业与企业之间的互通性，为企业带来良好的经济效益，引领、规范凹凸棒石在分子筛领域应用的高质量发展。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

未采用国际标准和国外先进标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

该行业不属于国家关停并转的行业，能耗、环保等方面和现行相关法律、法规、规章无抵触之处，和相关标准，特别是强制性标准无矛盾、冲突之处。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定的过程中，没有出现重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

本标准建议为行业推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

随着工业水平的不断提高，下游市场对于分子筛用凹凸棒石的产品关注更多的是产品性能和使用效果，只有不断的进行研发和品控才可以保证产品的质量。

组织措施：为了推广贯彻本标准，本标准批准后，建议由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会组织进行宣贯，以便大家知晓和执行。

技术措施：为分子筛用凹凸棒石的生产、加工、应用企业相关检测技术人员培训检测方法及检验规格。

实施日期：本标准批准后，建议在六个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准为新制定标准，无需废止其他标准。

十二、其它应予说明的事项

无其它说明。